Приложение № 2
	Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


по поз. 2. Доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни, по артикули, както следва:         

                                 Арт. 1. Ботуши за ездачи зимни,    

                                 Арт. 2. Ботуши за ездачи летни.    
               I/ ДОСТАВКА НА БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧИ – ЗИМНИ
1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА

„Ботуши зимни за служители от Конна полиция”
2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ботуши зимни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа и хидрофобизиран текстил, студозащитен хастар и  грайферни ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.

2.1. Описание на продукта

В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака над глезенната става и целия прасец. Основните лицеви детайли трябва да са юз - от две части, втерни (кончове), кобарак и филе.

Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча да е 400 mm. за средни номера № 42 (мъжки модел) и 360 mm. за № 38 (дамски модел). В горната си част кончът трябва да завършва с омекотена от вътрешната страна яка - 50 mm. широка. Прикачването на юза към втерните и втерните към кобарака да се извършва с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/cm. Ботушите се закрепват към крака с четири броя каишки през метални халки. От вътрешната страна на ботуша върху плата да има пришит детайл от естествена хидрофобизирана кожа.

ФИГУРА 1
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ФИГУРА 2
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2.2. Номерация на продукта:

2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)
Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложени в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).
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Фиг. 3.  Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Широчина на тарака – разстоянието между точка 3 и точка 4;D – дължина на стъпалото, mm
Таблица 1

	 
	D, mm       БДС  ISO 9407 или еквивалент
	220
	225
	230
	240
	250
	255
	260
	270
	280
	285
	290
	295
	300
	310
	320

	 
	Размер на обувката

(европейска система)
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	1   Ширка
	Опр (±0,5 мм)
	222,5
	226,5
	231
	235
	239,5
	243,5
	248
	252
	256,5
	260,5
	265
	269
	273
	277
	281

	
	Ок (±0,5 мм)
	225,5
	229,5
	234
	238
	242,5
	246,5
	251
	255
	259,5
	263,5
	268
	272
	276
	280
	284

	2   Ширка
	Опр (±0,5 мм)
	227,5
	231,5
	236
	240
	244,5
	248,5
	253
	257
	264,5
	265,5
	270
	274
	278
	282
	286

	
	Ок (±0,5 мм)
	230,5
	234,5
	239
	243
	247,5
	251,5
	256
	260
	264,5
	268,5
	273
	277
	281
	285
	289

	3   Ширка
	Опр (±0,5 мм)
	232,5
	236,5
	241
	245
	249,5
	253,5
	258
	262
	266,5
	270,5
	275
	279
	283
	287
	291

	
	Ок (±0,5 мм)
	235,5
	239,5
	244
	248
	252,5
	256,5
	261
	265
	269,5
	273,5
	278
	282
	286
	290
	294


Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

	Размер   D,mm
	Широчина, mm

	
	Шт 1 (H)   за Ширка 1
	Шт 2 (I)   за Ширка 2
	Шт 3 (J)   за Ширка 3

	220
	91
	93
	95

	225
	92
	94
	96

	230
	93
	95
	97

	235
	94
	96
	99

	240
	95
	97
	100

	245
	96
	99
	102

	250
	94
	100
	103

	255
	99
	102
	105

	260
	100
	103
	106

	265
	102
	104
	107

	270
	103
	106
	109

	275
	105
	107
	110

	280
	106
	109
	112

	285
	107
	110
	113

	290
	109
	112
	115

	295
	110
	113
	116

	300
	112
	114
	117

	305
	113
	116
	119

	310
	114
	117
	120

	315
	116
	119
	122

	320
	117
	120
	123


Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.
	Вътрешна форма на обувките
	Мъжки (№ 42)
	Дамски (№ 38)

	Дължина на табана /Дт/
	280 mm.
	260 mm.

	Ширина в тарака /Шт/
	38% от Опр
	36% от Опр

	Обиколка на пръсти /Опр/
	250 mm.
	230 mm.

	Обиколка на гребен /Ог/ минимум
	265 mm.
	236 mm.

	Височина на повдигане петъчната част на стъпалото
	12+/-2 mm.
	40-50 mm.


При използване на метрична система номерирането на ботушите трябва да се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в cm., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 cm.

2.2.2. Индивидуални поръчки

Изпълнителят изработва извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

2.3. Конструкция на продукта:
2.3.1. Саята в долната си част трябва да е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип. 

2.3.2. В горната си част кончът трябва да е изработен от хидрофобиран плат- тип „панама”. Омекотената яка да е изпълнена с дунапрен за придаване на мекота. За подплата да се използва студозащитен хастар с вътрешна обточваща ивица при яката от лицевия плат, хастар - кобарак от материал "антислип" за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация. 

2.3.3. Юзът да е с текстилна подлепка на трикотажна основа. 

2.3.4. Стелката да бъде анатомична, изработена от нетъкан текстил.

2.3.5. Табанът да е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно -хигиенни и експлоатационни свойства. 

2.3.6. Ходилата да са грайферни, формовани от термокаучук.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Ботушите се носят при изпълнение на служебните задължения на служителите от конен ескадрон.
Изделието да създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Да са здрави и износоустойчиви. Да са меки, удобни и гъвкави. Да създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания. 
3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките да не налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. 
3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие
Готовата обувка трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и т. 8 от Таблица 3.
3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на ботуши летни за ездачи на коне, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.
Таблица 3 – Спецификация на материалите

	№
	Наименование
	Предназначение

	1
	2
	3

	1.
	Хидрофобизирана естествена кожа 
* Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 100 N; 
* Съпротивление на

огъване с помощта на

флексометър –никакви видими дефекти при:

а/ 70 000 цикъла при суха кожа

б/ 20 000 цикъла при мокра кожа;
* Водопоглъщане:

Водопропускливост:
- да не превишава

30% след 60 мин.

- да не превишава 0.2 g. след 60 мин.;
* Якост на опън - не по-малко от 12 N/mm2;
*  рН на воден екстракт - не по-малко от 3.2 pH;
	За хидрофобизирана естествена кожа

	2
	Хидрофобиран текстил

* Съдържание на формалдехид - не повече от 150 mg/kg;

* Сила (здравина) на раздиране:
- по основа - минимум 50 N;
- по вътък - минимум 50 N;

* Сила (здравина) до скъсване
- по основа - повече от 100 daN;
- по вътък - повече от 60 daN;

* Водоупорност след 5 пранета при 60°С и гладене -минимум 250 mm воден стълб.
	За хидрофобиран текстил

	3.
	Хастар студозащитен:

* Съдържание на

Формалдехид - не повече от 75 mg/kg;

* рН на воден екстракт - в граници: 4.0 - 7.5 pH;
	За студозащитен хастар 

	4.
	Ходило
* Съпротивление на изтриване
относителна загуба 

не повече от 180 mm 3 

* Съпротивление на огъване – при 30000 огъвания, нарастване на прореза не повече от 4 mm;

* Твърдост по Shore A или еквивалент - А60-80 за TR ходила;
* Плътност - за TR ходила - не повече от 1.10g/cm3 .
	За ходилото

	5.
	Табани
* Водопоглъщане
и водоотдаване:

- водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm2 от поетата влага

- водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага;
* Съпротивление на изтриване 

- никакви видими повреди след 150 цикъла.
	За табани

	6.
	Форт
* Якост при опън:

Сухи - ≥ 7,0 N/mm²,
Мокри - ≥ 5,0 N/mm²;
* Удължение при скъсване - ≤ 35 %;
* Остатъчно удължение - ≤ 20 %;
* Свиваемост - ≤ 0,5 %.
	За форт

	7.
	Бомбе
* Якост на опън:

надлъжно ≥ 4,0 N/mm2

напречно ≥ 4,0 N/mm2;

* Удължение при скъсване:

надлъжно ≥ 8,0 %
напречно ≥ 8,0 %.
	За бомбе

	8.
	Готово изделие

* Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 80 N;
* Здравина на шевовете:
 - Едноредов - не по-малко от 9.0 N/mm;
 - Двуредов - не по-малко от 12.0 N/mm;

* Водопропускливост на 
готова обувка при 
динамични условия - не пропуска вода преди 30 мин;

* Якост на свързване 
сая/ходило

 при лепен метод -  не по-малко от 5.0 N/mm.
	За готовото изделие


3.1.4. Изисквания към изделието
3.1.4.1. Основни материали
3.1.4.1.1. Лицев материал – хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД. 
Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие. 
Дебелина на кожата в /mm./: 1,5 - 1,7 mm. 
3.1.4.1.2. Лицев материал – хидрофобизиран текстил.

Да се използва за изработване втерните на саята и да е предназначен специално за обувни изделия. Той трябва да е хидрофобиран със състав П/ПЕ - 33/67 %, сплитка тип „панама” за черен памучен тип плат със специфична площна маса 380%+5% g/m2 и да е устойчив на цвета (при сухо и мокро триене - мин. 3 бала), съгласно БДС 10832-82 или еквивалент.

3.1.4.1.3. Хастар - студозащитен и хастар - яка от лицевия плат, хастар -кобарак “антислип”:
Текстилният хастар трябва да притежава добри топлозащитни и хигиенни свойства. Той трябва да бъде на нетъкана основа с плътна структура, с количествен състав - процентно съдържание на вълна/полиестер 65/35% ± 5 % и специфична площна маса 350 ± 10 % g/m2, без дефекти по плата - възли, неравномерности, преплитания, натурален цвят. Стелката да покрива изцяло табана.
Хастар кобарак „антислип" да отговаря на сила при скъсване ≥ 80 N/5cm и съпротивление на раздиране ≥15 N.

Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки нараняващи крака.
3.1.4.1.4. Ходило

Ходилата трябва да са формовани, грайферни от ТР. Техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.
3.1.4.2. Междинни материали
3.1.4.2.1. Табани
Табанът трябва да е от кожоподобен листов материал с полутабан от прешпан (2,0 ± 0,2) mm. с метална пластина.

Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства, с дебелина от 1,75-2,0 mm. 
3.1..4.2.2. Форт
Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. Той трябва да е с дебелина 1,8 ± 0,1 mm.
3.1.4.2.3. Бомбе

Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина 1,25 ± 0,1 mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.
3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Шевът трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.
3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация. 
Таблица 4 – Методи на изпитване
	№
	Характеристики
	Метод на

 изпитване

	1
	Съпротивление (здравина) 

на раздиране
	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент

	2
	Съпротивление на

огъване с помощта на

флексометър
	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент, за кожа

	3
	Водопоглъщане:

Водопропускливост
	БДС EN ISO 20344:2011

или еквивалент

	4
	Якост на опън при форт
	БДС EN ISO 3376:2012

или еквивалент

	5
	рН на воден екстракт
	БДС EN ISO 4045:2008

или еквивалент за кожа

	6
	Съдържание на хром (VI)
	БДС EN ISO 17075:2008

или еквивалент

	7
	Съпротивление на 

изтриване - относителна загуба
	БДС EN 12770:2002

 или еквивалент

	8
	Съпротивление на 

огъване - при 30000 огъвания
	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

	9
	Твърдост по Shore A или еквивалент
	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент

	10
	Плътност - за TR ходила
	БДС ISO 2781:2010 

или еквивалент

	11
	Съпротивление на 

изтриване
	БДС EN ISO 20344:2011

или еквивалент

	12
	Удължение при скъсване за форт
	БДС EN ISO 3376:2012

или еквивалент

	13
	Остатъчно удължение
	БДС EN ISO 17236:2016

или еквивалент

	14
	Свиваемост
	БДС EN 12800:2002

или еквивалент

	15
	Якост на опън при бомбе


	БДС 13784:1976 или еквивалент 

	16
	Удължение при скъсване за бомбе
	БДС 13784:1976 или еквивалент


	17
	Съдържание на формалдехид
	БДС EN ISO 14184-1:2011
или еквивалент

	18
	pH на воден екстракт
	БДС EN ISO 3071:2008

или еквивалент

	19
	Здравина на шевовете
	БДС EN 13594:2015
или еквивалент

	20
	Якост на свързване 
сая/ходило

 при лепен метод
	БДС EN ISO 20344:2011
или еквивалент


3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Ботушите за служителите от конен ескадрон да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.3.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции. 

3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт. 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на всички материали е черен.
3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.
3.6.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.
3.6.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20ºC) до (+50ºC).
Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.
3.7. Други специфични изисквания
За  спомагателните материали:
Конци: основни - горен 30/3 ПЕК; долен 40/3 ПЕК; 
Велкро, цвят черен; дунапрен; халки – метални, оксидирани, черни 
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството: 

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия  и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.
5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.
5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Маркировка и етикетиране

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.
На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)


[image: image4]
6.2. Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието й. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - доставчик, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ
Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.
* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – кожа, хастара и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.4. Протоколи от изпитване по всички точки от Таблица 3 и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана  от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.
8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата. 
8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:
* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 42, както и мостри от основния материал кожа и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.
* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя. 

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок. 

* Към техническото предложение участникът прилага скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците  на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.
II/ ДОСТАВКА НА БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧИ - ЛЕТНИ
1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА

„Ботуши летни за служители от Конна полиция”
2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ботуши летни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа, хастар от естествена лицева телешка кожа и  ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.

2.1. Описание на продукта

В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака до коляното и предпазва крака от наранявания. Основните лицеви детайли трябва да са юз с мостра, малка и голяма втерна, език, кобарак. Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период.  Голямата втерна се закопчава с цип и каишка с тик-так копче. За по-добър комфорт малката и голяма втерна се регулират с ластични връзки, преминаващи през седем отвора (от едната страна). Височината на втерната в най-високата си част за средни номера № 42 (мъжки модел) да е 480 mm±5 mm. От външната част на голямата втерна има монтирано филе с метално копче. От двете страни на ципа има външни обточващи ленти от лицевата кожа. Над кобарака да има предпазен детайл. Прикачването на свързващите детайли да е с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/cm. 

ФИГУРА 1
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ФИГУРА 2
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2.2. Номерация на продукта:

2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)
Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложени в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).
[image: image6.emf]
Фиг. 3.  Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Широчина на тарака – разстоянието между точка 3 и точка 4;D – дължина на стъпалото, mm
Таблица 1

	 
	D, mm       БДС  ISO 9407 или еквивалент
	220
	225
	230
	240
	250
	255
	260
	270
	280
	285
	290
	295
	300
	310
	320

	 
	Размер на обувката

(европейска система)
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	1   Ширка
	Опр (±0,5 мм)
	222,5
	226,5
	231
	235
	239,5
	243,5
	248
	252
	256,5
	260,5
	265
	269
	273
	277
	281

	
	Ок  (±0,5 мм)
	225,5
	229,5
	234
	238
	242,5
	246,5
	251
	255
	259,5
	263,5
	268
	272
	276
	280
	284

	2   Ширка
	Опр (±0,5 мм)
	227,5
	231,5
	236
	240
	244,5
	248,5
	253
	257
	264,5
	265,5
	270
	274
	278
	282
	286

	
	Ок  (±0,5 мм)
	230,5
	234,5
	239
	243
	247,5
	251,5
	256
	260
	264,5
	268,5
	273
	277
	281
	285
	289

	3   Ширка
	Опр (±0,5 мм)
	232,5
	236,5
	241
	245
	249,5
	253,5
	258
	262
	266,5
	270,5
	275
	279
	283
	287
	291

	
	Ок  (±0,5 мм)
	235,5
	239,5
	244
	248
	252,5
	256,5
	261
	265
	269,5
	273,5
	278
	282
	286
	290
	294


Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

	Размер   D,mm
	Широчина, mm

	
	Шт 1 (H)   за Ширка 1
	Шт 2 (I)   за Ширка 2
	Шт 3 (J)   за Ширка 3

	220
	91
	93
	95

	225
	92
	94
	96

	230
	93
	95
	97

	235
	94
	96
	99

	240
	95
	97
	100

	245
	96
	99
	102

	250
	94
	100
	103

	255
	99
	102
	105

	260
	100
	103
	106

	265
	102
	104
	107

	270
	103
	106
	109

	275
	105
	107
	110

	280
	106
	109
	112

	285
	107
	110
	113

	290
	109
	112
	115

	295
	110
	113
	116

	300
	112
	114
	117

	305
	113
	116
	119

	310
	114
	117
	120

	315
	116
	119
	122

	320
	117
	120
	123


Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.
Таблица 2.1

	Вътрешна форма на обувките
	Мъжки (№ 42)
	Дамски (№ 38)

	Дължина на табана /Дт/
	280 mm.
	260 mm.

	Ширина в тарака /Шт/
	38% от Опр
	36% от Опр

	Обиколка на пръсти /Опр/
	250 mm.
	230 mm.

	Обиколка на гребен /Ог/ минимум
	265 mm.
	236 mm.

	Височина на повдигане петъчната част на стъпалото
	12+/-2 mm.
	40-50 mm.


При използване на метрична система номерирането на ботушите трябва да се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в cm., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 cm.

2.2.2. Индивидуални поръчки

Изпълнителят изработва извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

2.3. Конструкция на продукта:

Саята трябва да е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип. За подплата да се използва естествена лицева телешка кожа, хастар – кобарак и хастар юз от естествена лицева телешка кожа. Юзът и втерните да са укрепени с текстилна подлепка на трикотажна основа от памучна смес.

Стелката да бъде анатомична, омекотена за по-добър комфорт.

Табанът да е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно -хигиенни и експлоатационни свойства. Ходилата да са формовани от термокаучук.
3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Ботушите се носят при изпълнение на служебните задължения на служителите от конен ескадрон.
Изделието да създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Да са здрави и износоустойчиви. Да са меки, удобни и гъвкави. Да създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания. 
3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките да не налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. 
3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

Готовата обувка трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и т. 8 от Таблица 3.
3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на ботуши летни за ездачи на коне, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.
Таблица 3 – Спецификация на материалите

	№
	Наименование
	Предназначение

	1
	2
	3

	1.
	Естествена кожа 
* Съпротивление (здравина) 

на раздиране - не по-малко от 100 N; 

* Съпротивление на

огъване с помощта на

флексометър:

никакви видими дефекти при:

а/ 70 000 цикъла при суха кожа

б/ 20 000 цикъла при мокра кожа;
* Водопоглъщане:

Водопропускливост:
- да не превишава 30% след 60 мин.

- да не превишава 0.2 g. след 60 мин.;

* Якост на опън - не по-малко от 12 N/mm2;

*  pH стойност на воден извлек - не по малко от 3,2;
	За лицева естествена кожа

	2.
	Хастар-естествена лицева  телешка кожа:

* Съпротивление на раздиране - ≥ 30 N;

* рН на воден екстракт - ≥ 3.2 pH;
* Съдържание на хром (VI) - < 3.0 mg/kg.
	За хастар-естествена лицева  телешка кожа 

	3.
	Ходило
* Съпротивление на 

Изтриване - Относителна загуба не повече от 180 mm3
* Съпротивление на 

Огъване - При 30000 огъвания, нарастване на прореза не повече от 4 mm;

* Твърдост по Shore A или еквивалент - А60-80 за TR ходила;
* Плътност - за TR ходила - не повече от 1.10g/cm3 .
	За ходилото

	4.
	Табани
* Водопоглъщане и водоотдаване:
водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm2 от поетата влага

водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага;
* Съпротивление на 

изтриване - никакви видими повреди

след 150 цикъла.
	За табани

	5.
	Форт

* Якост при опън:
Сухи - ≥ 7,0 N/mm²

Мокри - ≥ 5,0 N/mm²;
* Удължение при скъсване - ≤ 35 %;

* Остатъчно удължение - ≤ 20 %;

* Свиваемост - ≤ 0,5 %.
	За форт

	6.
	Бомбе

* Якост на опън:

надлъжно ≥ 4,0 N/mm2

напречно ≥ 4,0 N/mm2;

* Удължение при скъсване:

надлъжно ≥ 8,0 %
напречно ≥ 8,0 %.
	За бомбе

	7.
	Текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес:

* Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75;
* pH на воден екстракт, pH единици:

4,0-7,5;
	За текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес

	8.
	Готово изделие

* Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 80 N;

* Здравина на шевовете:
 - Едноредов - не по-малко от 9.0 N/mm;
 - Двуредов - не по-малко от 12.0 N/mm;

* Водопропускливост на 
готова обувка при 
динамични условия - не пропуска вода преди 30 мин;

* Якост на свързване 
сая/ходило

 при лепен метод -  не по-малко от 5.0 N/mm.
	За готовото изделие


3.1.4. Изисквания към изделието
3.1.4.1.1. Лицев материал - естествена кожа от ЕРД. 
Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие. 
2.4.1.2. Хастар- естествена лицева телешка кожа:

Естествената лицева телешка кожа за хастар трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки, нараняващи крака.

2.4.1.3. Ходило

Ходила - техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

2.4.2. Междинни материали:

2.4.2.1. Табани
Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства. 
2.4.2.2. Форт

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. 
2.4.2.3. Текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес
3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Шевът трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.
3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация. 

Таблица 4 – Методи на изпитване
	№
	Характеристики
	Метод на

 изпитване

	1
	Съпротивление (здравина) 

на раздиране
	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент

	2
	Съпротивление на

огъване с помощта на

флексометър
	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент, за кожа

	3
	Водопоглъщане:

Водопропускливост
	БДС EN ISO 20344:2011

или еквивалент

	4
	Якост на опън при форт
	БДС EN ISO 3376:2012

или еквивалент

	5
	рН на воден екстракт
	БДС EN ISO 4045:2008

или еквивалент за кожа

	6
	Съдържание на хром (VI)
	БДС EN ISO 17075:2008

или еквивалент

	7
	Съпротивление на 

изтриване - относителна загуба
	БДС EN 12770:2002

 или еквивалент

	8
	Съпротивление на 

огъване - при 30000 огъвания
	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

	9
	Твърдост по Shore A или еквивалент
	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент

	10
	Плътност - за TR ходила
	БДС ISO 2781:2010 

или еквивалент

	11
	Съпротивление на 

изтриване
	БДС EN ISO 20344:2011

или еквивалент

	12
	Удължение при скъсване за форт
	БДС EN ISO 3376:2012

или еквивалент

	13
	Остатъчно удължение
	БДС EN ISO 17236:2016

или еквивалент

	14
	Свиваемост
	БДС EN 12800:2002

или еквивалент

	15
	Якост на опън при бомбе


	БДС 13784:1976 или еквивалент 

	16
	Удължение при скъсване за бомбе
	БДС 13784:1976 или еквивалент



	17
	Съдържание на формалдехид
	БДС EN ISO 14184-1:2011
или еквивалент

	18
	pH на воден екстракт
	БДС EN ISO 3071:2008

или еквивалент

	19
	Здравина на шевовете
	БДС EN 13594:2015
или еквивалент

	20
	Якост на свързване 
сая/ходило

 при лепен метод
	БДС EN ISO 20344:2011
или еквивалент


3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Ботушите за служителите от конен ескадрон да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.3.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции. 

3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт. 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на кожата и цвета на текстила да е черен.
3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.
3.6.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.
3.6.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20ºC) до (+50ºC).
Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.
3.7. Други специфични изисквания
За спомагателните материали:
Конци: основни – горен и долен 30/3 ПЕК; 
Цип: пластмасов, предназначен за ботуши, съгласно БДС 13457:1986 или еквивалент
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството: 

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия  и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.
5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.
5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Маркировка и етикетиране

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.
На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)
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6.2. Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието й. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - доставчик, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ
Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.
* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – кожа, хастара и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.4. Протоколи от изпитване по всички точки от Таблица 3 и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана  от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.
8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата. 
8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:
* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 42, както и мостри от основния материал кожа и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.
* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя. 

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок. 

* Към техническото предложение участникът прилага скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците  на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.
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