Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА КОСТЮМ ЗИМЕН КАМУФЛИРАН

1.1. Количество: 

Тактически костюм зимен камуфлиран – 350 броя;
1.2. Описание на тактическия зимен камуфлиран костюм:
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Описанието на изискванията към тактическите зимни униформи е представено таблично по-долу:

	№
	ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО

	1.
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 Да има фиксирана подплатена качулка с еластични връзки за стягане (скрити отвътре в предните джобове), които могат да се настройват в две посоки. От вътрешната страна на качулката в областта на врата да има пришито парче от тънък полар (Polyethylene terephthalate) с размери (приблизително) дължина 66 см и широчина 12 см. 
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                  Якето да се закопчава с двупосочен делим подлепен цип тип „YKK®“ или еквивалентно/и.
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Да има два джоба в горната фронтална част на якето, диагонално (навътре) и симетрично  разположени един срещу друг, подплатени отвътре с тънък полар (Polyethylene terephthalate). Джобовете да се затварят с подлепени и не пропускащи вода ципове тип „YKK®“ или еквивалентно/и, с дължина (приблизително) 18 см. 
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Да има джобове в горната част на ръкавите с размери дължина 17 см и широчина 14 см, затварящи се с подлепени и не пропускащи вода ципове тип „YKK®“ или еквивалентно/и, с приблизителна дължина 17 см. Във вътрешността на десният джоб да има бримка от кръгъл ластик (ухо) за закрепване на ключове и други аксесоари, а в левият освен бримка от кръгъл ластик, да има и пришита към вътрешната стена на джоба ластична лента с приблизителна дължина 
9 см с обособени три отвора за закрепване на средства за писане. Върху джобовете да има основа от лента „велкро - бримка“ за прилепване на емблеми и отличителни знаци. 

	5.
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Да има един джоб в долната част на левия ръкав с размери дължина 13 см и широчина 13 см, затварящ се с подлепен и не пропускащ вода цип тип „YKK®“ или еквивалентно/и, с дължина приблизително 13 см. Във вътрешността на джоба ще има бримка от кръгъл ластик (ухо) за закрепване на ключове и други аксесоари.
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Да има два прави вътрешни джоба, от вътрешната страна на лицевата част (един отляво и един отдясно) с размери, дължина 22 см. и широчина 18 см., затварящи се с ципове тип „YKK®“ или еквивалентно/и с дължина 18 см. Две трети от повърхността на лицевата страна на джобовете (страната от към тялото) да е от мрежест текстилен материал (дължина 17,5 см, широчина 11 см).
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             Подгъвът на ръкавите да завършва с еластични маншети с широчина 2,5 см.
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Да има вентилационни отвори на ръкавите в областта под мишниците, отварящи се с подлепени и не пропускащи вода ципове тип  „YKK®“ или еквивалентно/и, с дължина приблизително 17 см.
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            Подгъвът на якето да се пристяга с еластичен шнур от вътрешната страна.
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Ръкавите на якето в областта на лактите да имат по две „свивки“ и ергономична кройка, осигуряваща комфорт при движение на ръцете. 
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Цветът на якето да бъде камуфлажен съставен от следните 7 (седем) цвята:

1. Кремав 524 - HEX # B8A78B

2. Тъмнокафяв 530 - HEX # 48352F

3. Жълто-кафяв 525 - HEX # 967860

4. Кафяв 529 - HEX # 6F573F

5. Тъмнозелен 528 - HEX # 5A613F

6. Маслиненозелен 527 - HEX # 8C7D50

7. Бледозелен 526 - HEX # 85755C



	12.
	1. Материалите, от които е изработено якето да позволяват машинно пране.

2. Теглото на якето за размер „L” да бъде приблизително 950 грама ± 10 грама;

3. Към якето да има чанта за носене и съхранение. 





Описанието на изискванията към тактическите зимни униформи е представено таблично по-долу:
	№
	ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО

	1.
	
[image: image23]                  

Да има колан с еластични елементи в областта на хълбоците и уширен профил в областта на кръста. 
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Да имат двупосочни странични ципове, започващи от талията и стигащи до края на крачолите в страничните шевове.
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                                           Да имат регулиращи се тиранти.
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                                                Всички външни ципове да са водоустойчиви.
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Да имат голям заден джоб в областта на кръста, закопчаващ се с цип тип „YKK®“ или еквивалентно/и, с дължина 15 см. 
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В предната част в областта на коленете да има подсилващи парчета от плат с висока износоустойчивост и четири „свивки“ с дължина 7,5 см, разположени симетрично по две от двете страни на подсилващите парчета.
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                    Да имат еластичен шнур за стягане при подгъва на панталона.
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Панталонът да се закопчава в предната част със спираловиден цип тип „YKK®“ или еквивалентно/и, един брой копче пришито към колана посредством пелка и илик.
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В долната част при подгъва, на вътрешния шев да има пришити парчета с трапецовидна форма от плат с висока износоустойчивост, преминаващи в подгъва с размери за всяко от тях, долна основа 17 см., височина 20 см (включително и подгъва) и горна основа 11 см.
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Крачолите да завършват с подгъв 3 см в готов вид, от плат с висока износоустойчивост, който се застъпва с подгъва от подсилващите трапецовидни платки. Подгъвът в областта на страничния шев на крачолите затварящ се с цип, допълнително да се закопчава с копче „тик-так" от вътрешната страна. В предната част на подгъва от вътрешната му страна, да има пришита допълнителна ластична бримка, завършваща с катарама за закрепване към обувките (предпазваща набирането на крачолите нагоре при клякане, катерене, пълзене и други действия).
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Цветът на панталона да бъде камуфлажен съставен от следните 7 (седем) цвята:

1. Кремав 524 - HEX # B8A78B

2. Тъмнокафяв 530 - HEX # 48352F

3. Жълто-кафяв 525 - HEX # 967860

4. Кафяв 529 - HEX # 6F573F

5. Тъмнозелен 528 - HEX # 5A613F

6. Маслиненозелен 527 - HEX # 8C7D50

7. Бледозелен 526 - HEX # 85755C



	12.
	Материалите, от които е изработен панталонът да позволяват машинно пране. 

1. Теглото на панталона за размер „L“ да бъде 890 грама ± 10 грама.

2. Към панталона да има чанта за носене и съхранение.




1.3. Технически изисквания, от които да е изработен зимния камуфлиран костюм:

1.3.1. Външен слой плат – ламинат
	КОНСТРУКЦИЯ НА МАТЕРИАЛА

	1.
	Външен слой плат - материал
	100% PES

	2.
	Външен слой плат - конструкция
	изтъкан плат

	3.
	Външен слой плат - функционалност
	мембрана тип "ePTFE" или еквивалентно/и

	4.
	Цвят
	Камуфлажен съставен от седем цвята:

· кремав 524 - HEX # B8A78B

· тъмнокафяв 530 - HEX # 48352F

· жълто-кафяв 525 - HEX # 967860

· кафяв 529 - HEX # 6F573F

· тъмнозелен 528 - HEX # 5A613F

· маслиненозелен 527 - HEX # 8C7D50

· бледозелен 526 - HEX # 85755C

	

	№
	ИЗИСКВАНИЯ - ОПИСАНИЕ
	СТАНДАРТИ
	СТОЙНОСТИ

	1.
	Тегло, g/m2
	ISO 3801
или еквивалентен
	104 ± 5%

	2.
	Метод за измерване на абсорбцията на влага (MDM Dry), g/m2/24h
	FIH Method BPI 1.4

или еквивалентен
	12.000

	3.
	Въздухопропускливост, l/m2sec
	ISO 11092
или еквивалентен
	· 5

	4.
	Водоустойчивост - първоначална
	ISO 811

или еквивалентен
	100 mbar

	5.
	Устойчивост на претриване, rubs
	БДС EN ISO 12947-2 (12kPa/wool)

или еквивалентен
	· 45.000 rubs 
(9 kPa/wool)

	6.
	Изменение на размерите при пране, основа / вътък  %
	БДС EN ISO 5077, 

ISO 6330 5А, Е

или еквивалентен
	· 2% / ±2%

	Устойчивост на цветовете:

	
	· при пране
	EN ISO 105 C06 C1S
или еквивалентен
	· 4

	
	· при намокряне
	БДС EN ISO 105 - E 01

или еквивалентен
	· 4

	
	· при изпотяване (осн./кисел.)
	БДС EN ISO 105 - E 04
или еквивалентен
	· 4

	
	· при триене (сухо/мокро)
	БДС EN ISO 105 - X 12

или еквивалентен
	· 4

	
	· при гладене
	БДС EN ISO 105 - D 01
или еквивалентен
	· 4

	
	· при светлина
	БДС EN ISO 105 - B 02
или еквивалентен
	· 4 - 5


1.3.2. Вътрешен слой плат – подплата
	КОНСТРУКЦИЯ НА МАТЕРИАЛА

	1.
	Вътрешен слой плат - материал
	100% Полиамид

	2.
	Вътреншен слой плат - сплитка
	Основа 680/10 см. ±10% / Вътък 460/10 см. ±10%

	3.
	Вътрешен слой плат - конструкция
	Taft

	4.
	Цвят
	„Койот" (Coyote)

	5.
	Тегло, m2
	55±5g/ m2 (Метод на изпитване съгласно EN 12127 или еквивалентно/и)

	

	№
	ИЗИСКВАНИЯ - ОПИСАНИЕ
	СТАНДАРТИ
	СТОЙНОСТИ

	Устойчивост на цветовете (минимални изисквания):

	
	· при пране
	БДС EN 20105-C01 -  400С
или еквивалентен
	Note
	· 4

	
	· при триене (сухо/мокро)
	БДС EN ISO 105 - X 12
или еквивалентен
	Note
	·  4-5

	
	· при светлина
	БДС EN ISO 105 - B 02
или еквивалентен
	Note 
	· 5

	Забележка: Пране според DIN EN ISO 6330 (или еквивалентен). Процедура на изпиране 5А - нормално изпиране при 400С. Метод на сушене "Е".


1.3.3. Изолиращ полиестерен материал
	1.
	Основно тегло
	ЯКЕ: 125 g/m2- на тялото;  80 g/m2- на ръкавите.
ПАНТАЛОН: 125 g/m2- изцяло; 

	2.
	Метод на изпитване на изолиращият произволно структуриран с двукомпонентни влакна материал
	Според БДС EN 29073-1
или еквивалентен

	3.
	Производствени изисквания към материала
	100% оригинална марка производствени фибри, спираловидно накъдрени, плисирани и еластични, стабилизирани срещу свиване, матирани или блестящи, необработено (сурово) бели, с повърхностно обработване на отделните влакна със силикон.Структурата на влакната да е куха.
Забележка:Отпадъчни продукти от какъвто и да е вид или смесването им с немаркови полиестерни влакна е абсолютно недопустимо.

	4.
	Рафиниране на влакната и / удължавания
	Дебелина: 3,5 до 5,0 detx;
Гранична дължина - 55 до 75 mm;
Брой на плисетата (къдриците) - от 8 до 9/25mm

	5.
	Структура
	Механично оформен, напречно разположен изолиращ материал, състоящ се от произволно структурирани влакна разпределени (разпръснати) във всички посоки.

	6.
	Измерване на дебелината в, mm (основна изолация на якето 125 g/m2)

	
	· Измерване на налягането
	0,21N/CM2 ;DIN ISO 9073-2(02/97), или еквивалентен, раздел 9,3, процедура "C" 

	
	·          Дебелина
	Равна или 
·   17 mm, измерена в оригинални не ватирани условия


1.3.4. Ватирана вложка, (pp) полипропиленова - точкова
	1.
	Материал
	100% полипропилен, бял

	2.
	Влакнеста структура 
	Свободни нишки, термично свързани, без всякакви добавки.

	3.
	Скъсване
	N/50 mm БДС EN 29073-3 (или еквивалентен)
· надлъжно - 24 N

· напречно - 18 N

	4.
	Тегло, g/m2
	от 15 до 17 g/m2


1.3.5. Вложка за отразяване на топлината (с качество “Termoflect”или еквивалентно).

	1.
	Материал
	100% полипропилен, бял

	2.
	Влакнеста структура 
	Свободни нишки, термично свързани, без всякакви добавки.

	3.
	Скъсване (товар на скъсване)
	N/50 mm БДС EN 29073-3 (или еквивалентен)
· надлъжно - 24 N
· напречно - 15 N

	4.
	Тегло, g/m2
	от 15,0 до 17,0g/m2

	5.
	Алуминизиране
	82 mg/m2, от една страна


1.3.6. Термална устойчивост на вложения пакет материали, Icler (m2K/W)

	Произтичаща ефективна термоизолация Icler(m2K/W)на предпазващите от ниски температури дрехи (яке и панталон)

	1.
	Апаратен модел
	Терморегулируем модел на човек (термален манекен "Чарли 4".

	2.
	Тестови условия
Забележка: 
Предпазващите от ниски температури дрехи (яке и панталон), трябва да бъдат тествани заедно с "референтно облекло R", което е уточнено в EN 342 (2004-9) или еквивалентно/и. Определя се средна стойност от 3 единични теста с 1(един) брой артикул от предпазващите дрехи.
	     Според БДС EN 342 (2004 - 9), или еквивалентен, клауза 5.1, с:
· размер на манекена - 50 (среден)
· движение на манекена 45 двойни крачки в минута

	3.
	Постигната ефективна термоизолация на предпазващите от ниски температури дрехи (яке и панталон)
	Icler0,320 (R)


1.3.7. Промяна в размерите

	Промяната в размера (мярката) на готовата ватирана конструкция не може да надвишава толеранс от ±3%, в надлъжна и напречна посока (измерена на ватираната конструкция).

	1.
	Метод на изпитание
	Според БДС EN 25077 или еквивалентен

	2.
	Програма за пране (миене)
	            Според DIN EN ISO 6330-7A или еквивалентен


1.3.8. Прежда за шиене 

	1.
	За ватираните шевове, за сглобяващите и предпазните (защитни) шевове
	Покриващ шивашки памук с лепени нишки / полиестер или Полиестер / полиестер .20texx 2

	2.
	Цвят
	                     Маслинено зелен, черен, койот


1.3.9.  Ципове.
Всички ципове да са съобразно изискванията на DIN EN 3418 или еквивалентен.
1.3.10. За позовани недатирани (отменени) стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалентен със същия обхват относно метода и условията на изпитание.
1.4. Други технически изисквания

1.4.1. Индивидуални поръчки


Изпълнителят изработва извънстандартни размери на костюми зимни камуфлирани при необходимост и включени в заявката от страна на Възложителя. Доставката на извънстандартни изделия е част от сключения договор.


За изделията изработени по индивидуални поръчки, включени в доставката, да се спазват следните изисквания:

1.4.1.1. Бланките на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставката им в складовете на Възложителя.

1.4.1.2. В протоколите за временно съхранение и в предавателно – приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура и количества. 
1.4.2. Маркировка

На двете части от комплекта на костюма /в средата на вратната извивка на якето и в средата на колана на панталона/ се поставя марка със следната информация: ръст, размер, име на фирмата изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на доставка/производство. Когато изпълнителят не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.
1.4.3.  Етикетировка

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

* фирма изпълнител и номер на договора за доставка;

* вид и размер на изделието;

* състав;

* изисквания за съхранение и употреба;

* знаци за третиране (разяснени) ;

* срок на годност (гаранционен срок); 

1.4.4. Опаковка 
1.4.4.1. Всеки костюм се поставя в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет върху него за вида на облеклото, ръст, размер, име на фирмата изпълнител  и номер на договора за доставка и във връзка по 5 броя костюми от един и същи ръст и размер. 
1.4.4.2. Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта, съдържаща инструкция за ползване на облеклата с разяснени знаци за третиране.
1.4.5. Размери
1.4.5.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1 и Приложение 1, което се предоставя на избрания изпълнител след сключване на договора, с представяне на заявката.
	Таблица 1
	
	
	
	
	
	

	Ръст (P) в см
	164,
	170,
	
	176,
	
	182,
	
	188,
	и
	
	192
	

	Обик.гр. (Ог)
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132



Обмерните данни и комбинациите от размери на изделията в табличен вид, се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договор за обществената поръчка.

1.4.5.2. Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС  EN 13402-1:2003 или еквивалент. 
1.4.6. Гаранционен срок и рекламации 
1.4.6.1. Гаранционният срок е не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на получаване на последната доставка на костюми в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол. 
Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на костюмите на служителите на МВР. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване. 
1.4.6.2. Гаранционната карта съдържа следната информация:

* Име на фирмата изпълнител и номер на договора за доставка;

* Вид и размер на изделието;

* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

* Гаранционен срок при експлоатация;

* Съществени характеристики;

* Предназначение;

* Знаци за третиране /разяснение/;

* Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение;

1.4.6.3. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в указания гаранционен срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.
1.4.6.4. Рекламация се урежда в срок от 30 (тридесет) дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на изпълнителя.

1.4.6.5. Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

1.4.7. Контрол на качеството
1.4.7.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.               
1.4.7.2. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител.
1.4.7.3. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.
1.4.7.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на готовите изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в изделията основен материал, издаден от производителя.
1.4.7.5. При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези които е изискал възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.
1.4.7.6. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролира чрез:
1.4.7.7. Анализи /протоколи от изпитване - оригинал със свеж печат и подпис/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ в рамките на Европейския съюз на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, с отразени в него резултати по всички характеристики на материалите, посочени в Техническата спецификация и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка. 
Разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. 
1.4.7.8. Бройките на облеклата, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на протокола издаден от АИЛ. 
1.4.7.9.  От съответните количества по позицията на обществената поръчка се вземат за анализ, по метода на случайния подбор и по преценка на Възложителя, в зависимост от доставката - до 3 /три/ броя костюми зимни камуфлирани. 
1.4.7.10. За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.
1.4.7.11. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия, като за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.
1.4.7.12. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията не съответстват на изискванията на договора, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.
1.4.7.13. Изделията се придружават от декларация за съответствие и сертификат за качество от Изпълнителя /в случай, че изпълнителя не е производител - от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в ТС, сертификат за качество от производителя /с превод/ за вложения в изделията основен плат с подпис и печат, гаранционни карти на изделията.

1.4.7.14. Когато при прегледа се установи, че повече от 50 % от проверените изделия не отговарят на необходимото качество, доставката се отказва и се връща на изпълнителя за негова сметка, като се съставя констативен протокол.

1.4.7.15. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, доставката не се приема.
1.4.8. Изисквания за съхранение и транспорт: 
1.4.8.1. До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греене при температура не по ниска от 5ºС и не по висока от (20 ± 5)ºC, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Изделията се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.
1.4.8.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.
1.4.8.3. Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
1.4.9. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

1.4.9.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалент, издадена от участника или от производителя /само ако участникът не е производител/, удостоверяваща, че доставяните изделия и вложените материали (материалите от т. Технически изисквания на  материалите) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Представя се оригинал на декларацията със свеж печат и подпис от декларатора.

1.4.9.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания на  материалите), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.
1.4.9.3. Сертификат за качество на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания на материалите), издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

 Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.
1.4.9.4. Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания на материалите). Представят се протоколи от изпитване и за цвят /всички посочени в ТС цветове/. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат, подпис, име и фамилия на служителя на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 
1.4.10. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, да бъдат в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.  Това се удостоверява със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 
1.4.11. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.
1.4.12. Участниците да представят за производителя на основния плат сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалент и/или ISO-9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /текстилни  изделия/. 

Сертификата да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /текстилни  изделия/.
Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.
1.4.13. Декларация за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.
1.4.14. За вложените спомагателни материали (ципове, копчета, самозалепваща лента /велкро/) да се представят сертификати за качество, доказващи качеството на вложените материали, съобразно изисквания гаранционен срок на изделията. (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ).
1.4.15. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост. 
1.4.16. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.
1.5. Изискване за мостри, описание или снимки на стоките 
1.5.1. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри 1 /един/ брой изделие предмет на обществената поръчка, съответстващо на размер L. Образците да бъдат в цвят, в който ще бъдат доставяните изделия.
1.5.2. Мострите се представят като част от предложението за изпълнение на поръчката на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП за показателите изискани от Възложителя.
1.5.3. Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
1.5.4. Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.
1.5.5. Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
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Уширен профил на колана
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