Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА КОСТЮМ ЛЕТЕН КАМУФЛИРАН

1.1. Количество: 

Тактически костюм летен камуфлиран - 350 броя

1.2. Описание на изискванията към тактическия летен камуфлиран костюм
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Описанието на изискванията към тактическите летни униформи е представено таблично по-долу:
	№
	ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО

	1.

	              [image: image1.jpg]


                                  [image: image2.jpg]



Да има права яка тип „столче", затваряща се отпред плътно вдясно с прилепване посредством самозалепваща лента „велкро".

	2.
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                               [image: image4.jpg]



В горната част на гърба да има платка с отворен контур в основата си за вентилация с дължина 44 см, затварящ се със самозалепваща лента „велкро“ в две точки, а под нея да е пришита тънка полиестерна подплата по целия профил на платката.

	3.
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Да има прави джобове в горната част на ръкавите с размери, дължина 18 см. и широчина 12,5 см., които имат пришити „мехчета“ отзад и отдолу, а отпред имат срити ципове. Джобовете да се затварят с капаци посредством самозалепваща лента „велкро“, а към цялата им външна повърхност да  е пришита платка от „велкро“, с размери за джобовете - дължина 15 см и широчина 10,5 см, за капаците – дължина 10 см и широчина 5 см, за поставяне на емблеми и отличителни знаци.



	4.
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Предната част да се закопчава с двоен делим цип покрит от фронтален канон по цялата дължина. Канонът да бъде на лявата предна част.



	5.
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В горната част да има два симетрично и косо разположени (под наклон навътре), джоба с размери дължина 18 см и широчина 15 см затварящи се с капаци и прилепващи посредством самозалепваща лента „велкро“. В центъра на джобовете да има централна плоха с дължина 14 см, с краен лицев шев, с дълбочина на подгъва от двете страни навътре по 1 см и трапецовидни странични чупки към средата на джоба с долна основа 2 см, горна основа 6 см, височина на едната страна 16 см, височина на другата страна 16,5 см и дълбочина на подгъва навътре от 1 см. Джобовете да имат странично (от към ръкавите) скрит цип по цялата им дължина, а от другата страна (от към централния цип) пришити „мехчета“ за осигуряване на обем. 



	6.
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Да има в областта на лактите подсилващи платки от синтетичен материал с приблизителна площ от 360 кв.см, с висока износоустойчивост и външни отвори за поставяне на меки вложки (налакътници), затварящи се със залепващ контур от лента „велкро“.



	7.
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При вътрешния шев на ръкавите, в областта на лактите ще има 2 броя „свивки“ една срещу друга, с дължина 4 см всяка.

	8.
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Да има подвижен джоб (за карта скица) в долната част на левия ръкав, който да е с прозрачно вътрешно отделение и възможност да се позиционира на другия ръкав. Джоба ще се закрепва към пришита лента в долната част на ръкавите с три отвора посредством три гайки закопчаващи се копчета „тик-так“.



	9.
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В долната част ръкавите да завършват с маншет, който е удължен под формата на щрифелка и лента „велкро“ за регулиране на широчината.



	10.
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Ръкавите в областта под мишниците да имат по два обшити отвора с приблизителен диаметър 3 мм. за вентилация.


	11.
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Платът, от който е изработена куртката ще бъде камуфлажен, съставен от 7 (седем) цвята:

1. Кремав 524 - HEX # B8A78B

2. Тъмнокафяв 530 - HEX # 48352F

3. Жълто-кафяв 525 - HEX # 967860

4. Кафяв 529 - HEX # 6F573F

5. Тъмнозелен 528 - HEX # 5A613F

6. Маслиненозелен 527 - HEX # 8C7D50

7.  Бледозелен 526 - HEX # 85755C




	№
	ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО

	1.
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Да има удобен за регулиране колан с широчина 5 см удължен при страничните шевове с ластици, изключващ нуждата от еластични или регулируеми компоненти. 


	2.
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Панталона да се закопчава в предната част със спираловиден метален цип тип „YKK®“ или еквивалентно/и, самозалепваща лента „велкро“ и един брой  „тик –так“ копче. 

                                    

	3.
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По дължината на колана да са пришити 7 бр. гайки с размери дължина 6,5 см и широчина 2 см в готов вид. Гайките да имат светъл отвор 6 см и да са понтирани с два лицеви шева един върху друг в двата края.

         

	4.
	От вътрешната страна на колана да има пришит  етикет с размера. 



	5.
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В предната част от края на италианските джобове към средата, успоредно на колана да има две гайки с дължина 6 см / 4 см. и широчина 1 см (в готов вид), пришити към долната част на колана и допълнително укрепени с понт. 
       

	6.
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Да има два „италиански“ джоба в предната част изработени с краен лицев шев и втори на 1 см от първият, укрепени с понт в двата края. 



	7.
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Върху насрещната мостра от двете страни на панталона, в самият „италиански“ джоб да има скрит прав джоб с размери, дължина 12,5 см и широчина 8,5 см, за допълнителни аксесоари.



	8.
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Върху насрещната мостра от двете страни на панталона да има скрит джоб пришит с лицев шев с размери дължина 14 см и широчина 6 см. Филетката на джоба да бъде с широчина 1см.



	9.
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В областта на чатала да има пришит клин с ромбоидно скосяване, с двоен лицев шев. Широчината на двойният шев да бъде 1 см.
      

	10.
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Капаците да са изминати с лицев шев на 6 мм от края. Джобовете да са изминати с краен лицев шев, както и мехчетата пришити за тях от към задната част на панталона. 
Да има два странично прикачени бедрени джоба със скосени капаци закопчаващи се със самозалепваща  лента „велкро“, с размери както са обозначени на снимка Сн.1. Джобовете да имат централна плоха (с височина 17 см) с краен лицев шев, с дълбочина на подгъва от двете страни навътре по 2,5 см см и трапецовидни странични чупки към средата на джоба с размери, както са обозначени на Сн.2. Във вътрешността на всеки „карго“ джоб да има скрит квадратен джоб отворен отгоре с размери, дължина 12 см и широчина 12см. 
          

	11.
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Върху насрещната мостра от двете страни на панталона, в самият „италиански“ джоб да има скрит прав джоб с размери, дължина 12,5 см и широчина 8,5 см, за допълнителни аксесоари. Страничните бедрени джобове да имат скрит цип по дължината на джоба към вътрешния шев с дължина 14 см. 



	12.
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На страничния шев в областта на коляното, на двата крачола да има пришити допълнителни джобове със скосени капаци, затварящи се със самозалепваща се лента „велкро”. Джобовете да имат размери, дължина 17 см и широчина 10 см и двустранна плоха в средата с дължина 13 см и дълбочина на подгъвите 2,5 см, фиксирана с лицев шев. От двете страни на всеки джоб да има пришити „мехчета“  с дълбочина 2 см. 


	13.
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На предните части в областта на коленете да има подсилващи парчета от синтетичен материал с висока износоустойчивост (с приблизителна повърхност 322 кв.см /23см х 14 см/) и вътрешни отвори за поставяне на меки вложки (наколенки) затварящи се с лента „велкро“.


	14.
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На коляното, на всеки крачол към вътрешния шев, да има „свивка“ с дължина 6,5 см, за осигуряване на по-голяма мобилност и комфорт.



	15.
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Да има обикновен цип с дължина 24 см в страничните шевове в долната част на крачолите, стигащ до подгъва с допълнителна насрещна мостра от полиестерна подплата, прикачена от двете страни с лицеви шевове на 0,8 мм от контура. 



	16.
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Крачолите да завършват с подгъв от 3 см. в готов вид пришит с лицев шев. В подгъва да има допълнителна ластична лента с илици за регулиране ширината му. От вътрешната страна до ципа да има пришито копче за регулиране на ластичната лента.



	17.
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В задната част в областта на седалището, на 6 -7 см от колана до чатала да има усилена платка с многоъгълна форма, върху която са обособени с лицеви шевове два квадратни джоба успоредни на събирателния двоен лицев шев с размери, дължина 16 см и широчина 16 см, затварящи се с капаци посредством самозалепваща лента „велкро“.



	18.
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Плата, от който е изработен панталона да бъде камуфлажен, съставен от 7 (седем) цвята:

1. Кремав 524 - HEX # B8A78B

2. Тъмнокафяв 530 - HEX # 48352F

3. Жълто-кафяв 525 - HEX # 967860

4. Кафяв 529 - HEX # 6F573F

5. Тъмнозелен 528 - HEX # 5A613F

6. Маслиненозелен 527 - HEX # 8C7D50

7. Бледозелен 526 - HEX # 85755C


	19.
	1. Всички посочени размери по кройките на летния камуфлиран костюм се отнасят за размер  „L”. 

2. Материалите, от които е изработена куртката и панталона да позволяват машинно пране.


2.2.1. Технически изисквания, от които да е изработен летния камуфлиран костюм:

2.2.1.1. Технически изисквания към материалите, от които да е изработена тактическата куртката.

	№
по ред
	Наименование на показателя
	Единица на величината
	Метод за изпитване
	Технически изисквания
	Стойност и допуск на показателя
	Условия на изпитване

	1.
	Количествен състав
	%
	НЕНТП (бр.44/2006)
или еквивалентен
	Памук - 50
Полиамид - 50
	---
	Метод 4

	2.
	Маса на единица площ
	g/m2
	БДС

EN 12127:2000
или еквивалентен
	мин. 225
	---
	200С, 65% RH

	3.
	Вид сплитка
	---
	БДС

12674:1975
или еквивалентен
	Рипстоп
	---
	200С, 65% RH

	4.
	Максимална сила на опън до скъсване
	daN
	БДС EN
ISO 13934-1:2013
или еквивалентен
	По основа – мин.110
По вътък – мин.80
	---
	200С, 65% RHмеждучелюстно разстояние 200mm, скорост 100mm/min

	5.
	Сила на скъсване на шева
	daN
	БДС EN
ISO 13935-1:2002
или еквивалентен
	мин. 50
	---
	200С, 65% RH

	6.
	Изменение на размерите при пране
	%
	БДС EN
ISO 5077:2008
БДС EN
ISO 6330:2012
или еквивалентни
	По основа – 2
По вътък – 1
	---
	Пране при 400С (БДС EN
ISO 6330:2012, режим 4N), сушене метод C или еквивалентно/и

	7.
	Устойчивост на обагрянето на пране
	бал
	БДС EN
ISO 105-C06:2010
или еквивалентен
	образец:5

придружаваща тъкан:

диацетат:4-5

памук:4-5

полиамид:4-5

полиестер:4-5

полиакрил:4-5

вълна:4-5
	---
	Режим на пране A1S(400С)

	8.
	Устойчивост на обагрянето на пот
	бал
	БДС EN

ISO 105-E04:2013
или еквивалентен
	образец:5

придружаваща тъкан:

диацетат:4-5

памук:4-5

полиамид:4-5

полиестер:4-5

полиакрил:4-5

вълна:4-5
	---
	4hпри (37±2) 0С, налягане 12,5 KPa, кисела пот

	9.
	Устойчивост на обагрянето на пот
	бал
	БДС EN

ISO 105-E04:2013
или еквивалентен
	образец:5

придружаваща тъкан:

диацетат:4-5

памук:4-5

полиамид:4-5

полиестер:4-5

полиакрил:4-5

вълна:4-5
	---
	4hпри (37±2) 0С, налягане 12,5 KPa, алкална пот

	10.
	Устойчивост на обагрянето на триене
	бал
	БДС EN

ISO 105-X12:2016
или еквивалентен
	4
	---
	Сухо триене, преди пране

	11.
	Устойчивост на обагрянето на триене
	бал
	БДС EN

ISO 105-X12:2016
или еквивалентен
	3-4
	---
	Мокро триене, преди пране

	12.
	Съдържание на формалдехид
	mg/kg
	БДС EN

ISO 14184-1:2011
или еквивалентен
	При директен контакт с кожата - макс.75
	---
	Маса на пробата

1 g

	13.
	рН на воден екстракт
	pH
	БДС EN

ISO 3071:2008
или еквивалентен
	4,8 до 7,5
	---
	Бидестилирана вода с pH 7,0, температура на екстрахиращия разтвор 220С

	14.
	Съдържание на азобагрила
	mg/kg
	БДС EN

ISO 14362-1
или еквивалентен
	макс.30 mg/kg
	---
	---

	15.
	Съдържание на пентахлорфенол
	mg/kg
	БДС EN

ISO 17070
или еквивалентен
	макс.5 mg/kg
	---
	---

	16.
	Съдържание на хлорирани феноли
	mg/kg
	БДС EN

ISO 17070
или еквивалентен
	макс.5 mg/kg
	---
	---

	17.
	Съдържание на тежки метали
	mg/kg
	BS 6810
или еквивалентен
	· As - макс.1,0

· Cd - макс.0,1

· Pb - макс.1,0

· Hg  - макс.0,02

· Cr(VI) - да не се открива

· Co - макс.4.0

· Cu - макс. - 50.0

· Ni - макс.4.0
	---
	---


2.2.1.2. Технически изисквания към материалите, от които да е изработен тактическият панталон.
	№
по ред
	Наименование на показателя
	Единица на величината
	Метод за изпитване
	Технически изисквания
	Стойност и допуск на показателя
	Условия на изпитване

	1.
	Количествен състав
	%
	НЕНТП (бр.44/2006)
или еквивалентен
	Памук - 50

Полиамид - 50
	---
	Метод 4

	2.
	Маса на единица площ
	g/m2
	БДС

EN 12127:2000
или еквивалентен
	221,0
	---
	200С, 65% RH

	3.
	Вид сплитка
	---
	БДС12674:1975
или еквивалентен
	Рипстоп
	---
	200С, 65% RH

	4.
	Максимална сила на опън до скъсване
	daN
	БДС EN
ISO 13934-1:2013
или еквивалентен
	По основа –110

По вътък – 80
	---
	200С, 65% RH междучелюстно разстояние 200mm, скорост 100mm/min

	5.
	Сила на скъсване на шева
	daN
	БДС EN
ISO 13935-1:2002
или еквивалентен
	60
	---
	200С, 65% RH

	6.
	Изменение на размерите при пране
	%
	БДС EN

ISO 5077:2008

БДС EN

ISO 6330:2012
или еквивалентни
	По основа   максимално – 2

По вътък максимално - 1
	---
	Пране при 400С (БДС EN

ISO 6330:2012, режим 4N), сушене метод C или еквивалентно/и

	7.
	Устойчивост на обагрянето на пране
	бал
	БДС EN

ISO 105-C06:2010
или еквивалентен
	  образец:5

придружаваща тъкан:

диацетат:4-5

памук:4-5

полиамид:4-5

полиестер:4-5

полиакрил:4-5

вълна:4-5
	---
	Режим на пране A1S(400С)

	8.
	Устойчивост на обагрянето на пот
	бал
	БДС EN

ISO 105-E04:2013
или еквивалентен
	образец:5

придружаваща тъкан:

диацетат:4-5

памук:4-5

полиамид:4-5

полиестер:4-5

полиакрил:4-5

вълна:4-5
	---
	4h при (37±2) 0С, налягане 12,5 KPa, кисела пот

	9.
	Устойчивост на обагрянето на пот
	бал
	БДС EN

ISO 105-E04:2013
или еквивалентен
	образец:5

придружаваща тъкан:

диацетат:4-5

памук:4-5

полиамид:4-5

полиестер:4-5

полиакрил:4-5

вълна:4-5
	---
	4hпри (37±2) 0С, налягане 12,5 KPa, алкална пот

	10.
	Устойчивост на обагрянето на триене
	бал
	БДС EN

ISO 105-X12:2016
или еквивалентен
	4
	---
	Сухо триене, преди пране

	11.
	Устойчивост на обагрянето на триене
	бал
	БДС EN

ISO 105-X12:2016
или еквивалентен
	2
	---
	Мокро триене, преди пране

	12.
	Съдържание на формалдехид
	mg/kg
	БДС EN

ISO 14184-1:2011
или еквивалентен
	При директен контакт с кожата - макс.75
	---
	Маса на пробата 1 g

	13.
	рН на воден екстракт
	pH
	БДС EN

ISO 3071:2008
или еквивалентен
	4,8 до 7,5
	---
	Бидестилирана вода с pH 7,0, температура на екстрахиращия разтвор 220С

	14.
	Съдържание на азобагрила
	mg/kg
	БДС EN ISO 14362-1
или еквивалентен
	макс.30 mg/kg
	---
	---

	15.
	Съдържание на пентахлорфенол
	mg/kg
	БДС EN ISO 17070
или еквивалентен
	макс.5 mg/kg
	---
	---

	16.
	Съдържание на хлорирани феноли
	mg/kg
	БДС EN ISO 17070
или еквивалентен
	макс.5 mg/kg
	---
	---

	17.
	Съдържание на тежки метали
	mg/kg
	BS 6810
или еквивалентен
	· As - макс.1,0

· Cd - макс.0,1

· Pb - макс.1,0

· Hg  - макс.0,02

· Cr(VI) - да не се открива

· Co - макс.4.0

· Cu - макс. - 50.0

· Ni - макс.4.0
	---
	---


Забележка: За всеки посочен стандарт в горепосочената таблица да се чете или еквивалентно/и.
За позовани недатирани (отменени) стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалентен със същия обхват относно метода и условията на изпитание. 
1.3. Други технически изисквания за изделието:   
2.3.1. Индивидуални поръчки

Изпълнителят изработва извънстандартни размери на костюми летни камуфлирани при необходимост и включени в заявката от страна на Възложителя. Доставката на извънстандартни изделия е част от сключения договор.
За изделията изработени по индивидуални поръчки, да се спазват следните изисквания

2.3.1.1. Бланките на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставката им в складовете на Възложителя.

2.3.1.2. В протоколите за временно съхранение и в предавателно – приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура и количества. 
2.3.2. Маркировка
На двете части от комплекта на костюма /в средата на вратната извивка на якето и в средата на колана на панталона/ се поставя марка със следната информация: ръст, размер, име на фирмата изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на доставка/производство. Когато изпълнителят не е производител в маркировката следва да бъде отбелязано и името на производителя.
2.3.3.  Етикетировка

Всички изделия следва да имат етикет /картонен/ с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:

* фирма изпълнител и номер на договора за доставка;

* вид и размер на изделието;

* състав;

* изисквания за съхранение и употреба;

* знаци за третиране (разяснени) ;

* срок на годност (гаранционен срок); 
2.3.4. Опаковка 
2.3.4.1. Всеки костюм се поставя в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет върху него за вида на облеклото, ръст, размер, име на фирмата изпълнител  и номер на договора за доставка и във връзка по 5 броя костюми от един и същи ръст и размер. 

2.3.4.2. Във всяка индивидуална опаковка се поставя гаранционна карта, съдържаща инструкция за ползване на облеклата с разяснени знаци за третиране.

2.3.5. Размери:
2.3.5.1. Костюмите се изработват по размери съгласно таблица 1 и Приложение 1, което се предоставя на избрания изпълнител след сключване на договор, с представяне на заявката.
	Таблица 1 

	Ръст (P) в см
	164,
	170,
	
	176,
	
	182,
	
	188,
	и
	
	192
	

	Обик.гр. (Ог)
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132


Обмерните данни и комбинациите от размери на изделията в табличен вид, се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договор за обществената поръчка.

2.3.5.2. Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС  EN 13402-1:2003 или еквивалент. 

2.3.6. Гаранционен срок и рекламации

1.3.6.1. Гаранционният срок е не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на получаване на последната доставка на костюми в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол. 
1.3.6.2. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предоставяне на костюмите на служителите на МВР. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване. 
1.3.6.3. Гаранционната карта съдържа следната информация:
* Име на фирмата изпълнител и номер на договора за доставка;
* Вид и размер на изделието;

* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

* Гаранционен срок при експлоатация;

* Съществени характеристики;

* Предназначение;

* Знаци за третиране /разяснение/;
* Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение;

2.3.7. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в указания гаранционен срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.
2.3.8. Рекламация се урежда в срок от 30 (тридесет) дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на изпълнителя.
2.3.9.  Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.
1.4. Контрол на качеството
2.4.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.               
2.4.2. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител.
2.4.3. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.
2.4.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на готовите изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в изделията основен материал, издаден от производителя.
2.4.5.  При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези които е изискал възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.
2.4.6. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролира чрез:

1.4.6.1. Анализи /протоколи от изпитване - оригинал със свеж печат и подпис/ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ в рамките на Европейския съюз на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, с отразени в него резултати по всички характеристики на материалите, посочени в Техническата спецификация и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка. 
1.4.6.2. Разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя 
1.4.6.3. Бройките на облеклата, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на протокола издаден от АИЛ. 
1.4.6.4. От съответните количества по позиции на обществената поръчка се вземат за анализ, по метода на случайния подбор и по преценка на Възложителя, в зависимост от доставката, както следва - до 3 /три/ броя костюми летни камуфлирани. 
1.4.6.5. За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.
1.4.6.6. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия, като за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.
1.4.6.7. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез  извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията не съответстват на изискванията на договора, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия.
1.4.6.8. Изделията се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество от Изпълнителя  /в случай, че изпълнителя не е производител - от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в ТС, сертификат за качество от производителя /с превод/ за вложения в изделията основен плат с подпис и печат, гаранционни карти на изделията.
1.4.6.9. Когато при прегледа се установи, че повече от 50 % от проверените изделия не отговарят на необходимото качество, доставката се отказва и се връща на изпълнителя за негова сметка, като се съставя констативен протокол.
1.4.6.10. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, доставката не се приема.
2.4.7. Изисквания за съхранение и транспорт: 

1.4.7.1. До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греене при температура не по ниска от 5ºС и не по висока от (20 ± 5)ºC, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Изделията се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.
1.4.7.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.
1.4.7.3. Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
2.4.8. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:
1.4.8.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалент, издадена от участника или от производителя /само ако участникът не е производител/, удостоверяваща, че доставяните изделия и вложените материали (материалите от т. Технически изисквания на  материалите) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 
1.4.8.2. Представя се оригинал на декларацията със свеж печат и подпис от декларатора.
1.4.8.3. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали (материалите от т. Технически изисквания на  материалите), издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 
1.4.8.4. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.
1.4.8.5. Сертификат за качество на вложените материали (материалите от т. Технически изисквания на материалите), издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 
1.4.8.6. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.
1.4.8.7.  Протоколи от изпитване на материалите (материалите от т. Технически изисквания на материалите). Представят се протоколи от изпитване и за цвят /всички посочени в ТС цветове/. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат, подпис, име и фамилия на служителя на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 
1.4.8.8. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, да бъдат в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.  Това се удостоверява със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 
1.4.8.9. Участниците да представят декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
1.4.8.10. Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия и превод на предоставените документи на български език с имена и подпис на извършилия превода.
1.4.8.11. Участниците да представят за производителя на основния плат сертификат /заверено копие/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалент и/или ISO-9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /текстилни  изделия/. 
1.4.8.12. Сертификата да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /текстилни  изделия/.
1.4.8.13. Когато материалите са от внос, сертификатите могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.
1.4.8.14. Декларация за всички тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис/, удостоверяваща съдържанието на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящото рамково споразумение.
1.4.8.15. За вложените спомагателни материали (ципове, копчета, самозалепваща лента /велкро/) да се представят сертификати за качество, доказващи качеството на вложените материали, съобразно изисквания гаранционен срок на изделията. (Допустимо е за всички цветове да се представи един документ).
1.4.8.16. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост. 
1.4.8.17. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.
2.4.9. Изискване за мостри, описание или снимки на стоките: 
1.4.9.1. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри 1 /един/ брой изделие предмет на обществената поръчка, размер L. Образците да бъдат в цвят, в който ще бъдат доставяните изделия.
1.4.9.2. Мострите се представят като част от предложението за изпълнение на поръчката на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП за показателите изискани от Възложителя.
1.4.9.3.  Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
1.4.9.4. Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.
1.4.9.5. Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
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