Приложение № 4
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ОБУВКИ СПЕЦИАЛНИ ЛЕТНИ ТАТИЧЕСКИ
1.1. Количество на артикулите – обувки специални летни тактически – общо 350 чифта;
1.2. Описание на продукта
Обувките трябва да са нови, цели, високи, полеви с лицева част, която е комбинация от синтетична мрежа, кожа „набук" и текстил. Ходилата да са грайферни, устойчиви на приплъзване и да са комбинация от четири слоя различни синтетични материали. Трябва да обхващат плътно глезена, като задната част на петата е скосена, плътна и естествено оформена по контура на човешкия крак, което да създава удобство и сигурност при движение. Горната част на втернада има подсилваща и омекотяваща якичка. В областа на юза и втерна да има гумени протектори повишаващи здравината. 
Цветът на отделните елементи на обувките да бъде различен, но в рамките на маслено зеленото, кафявото, сивото, черното и техни нюанси. Не се позволява да има  „крещящи" цветове като червено, жълто, синьо и други. 

Стелките са предварително оформени, ергономични, дишащи с подходящи хигиенни иантибактериалнисвойства, изработени по технологията „Ortholite" или еквивалентно/и.

Теглото на всяка обувка от размер 8,5 EU да бъде от 645 до 655 грама. Профила на обувките да е съобразен стехнологията „4DChassis" или еквивалентно/и, да осигурява комфорт на стъпалото и да предпазва глезена от усукване.

Обувките да имат мембрана, която позволява отделянето на влагата отвътре и недопускането й отвън.
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1.3. Номерация

Обувките да се произвеждат в номера от 40 до 50 по щиховата система. Да са в номерации и ширки съгласно статистическите измервания на българските стъпала. При използуване на метрична система, номерирането на обувките трябва да се извършва съгласно БДСISO 9407 или еквивалентен, като се отчита, че интервалът между два съседни номера е 0,5cm. Прищиховата система разликата между два съседни номера е един щих = 2/3cm или 0,667cm. Височината на саята да е съгласно БДСENISO 20345 или еквивалентен. Формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията на БДС 14800:1991 или еквивалентен.
4.3.1. Метод за определяне на личния номер на обувките на потребителя при заявка.


Дължината на стъпалото (LCT) ще се определя съгласно Фигура 1, с използване на обикновена сантиметрова линийка (разграфена в сантиметри и милиметри). Дължината на стъпалото е максималното разстояние, измерено между двете вертикални плоскости, разположени перпендикулярно между най-отдалечените точки на стъпалото (между пръстите и петата). Ще се отчита в сантиметри, до първия знак след десетичната запетая. Десняците ще измерват левия крак, левичарите - десния. Използвайки Таблица 1, ще се определя номера на обувката.
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	Фигура 1. Дължина на стъпалото (LCT)


	Таблица 1. Определяне на номера на обувката

	Lct, cm
	21,5
	22
	22,5
	23
	23,5
	24
	24,5
	25
	25,5
	26
	26,5
	27
	27,5

	№ на обувката
	34
	35
	36
	36,5
	37
	38
	38,5
	39
	40
	40,5
	41
	42
	42,5

	

	Lct, cm
	28
	28,5
	29
	29,5
	30
	30,5
	31
	31,5
	32
	32,5
	33
	33,5
	34

	№ на обувката
	43
	44
	44,5
	45
	45,5
	46
	47
	47,5
	48
	48,5
	49
	50
	51


1.4. Състав
4.4.1. Лицева част /сая/ - външна защитна част.
1.4.1.1. юз/предна лицева част/ - да е изработен изцяло от синтетична мрежа, кожа „набук", текстил и гума; 
1.4.1.2. език - да е изработен от текстилен материал (същият, който се поставя на страничните втернови парчета) и подлепен с функционалния хастар, така че да образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа „набук" с вентилационни отвори;
1.4.1.3. канджи - да има 6 метални - антикорозионни;
1.4.1.4. връзководи - да има 6 метални - антикорозионни и 3 от кожа „набук";
1.4.1.5. втерна/задна  лицева  част/   -   да е изработен изцяло от синтетична мрежа, кожа „набук", текстил и гума. 
1.4.1.6. кобарак- детайл върху петната част на втерната;
1.4.1.7. декоративна омекотена якичка - да е комфортна, удобна и подсилващавтерната, да е паропропусклива;
1.4.1.8. функционален мембранен хастар - да е част от структурата на саята като междинен детайл, осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Да предпазва крака от външно навлажняване, да имаотлична паропроницаемост на ходилото навън и да осигурява необходимата термозащита на крака. За предпазване на хастара от износване в областта на кобарака се поставя допълнително укрепващо парче - „антислип".
4.4.2. Междинни детайли.
1.4.2.1. бомбета - да са изработени от текстил, термопластична материя или друг материал, а отвън (на лицеванта час на обувката) да са покрити с еластичен полимер, оформящ предпазен борд за защита на пръстите на краката от механични травми.
4.4.3. Ходилни детайли.
1.4.3.1. ходила - ходилото да се състои от четири слоя с различна плътност - един външен тънък слой от гума с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост, два междинни олекотени слоя от полиуретан или друг материал с много добри еластични и шокоабсорбиращи свойства и вътрешен слой с термоизолационни свойства. 


Ходилата трябва да са еластични, да притежават относителна твърдост, да имат висока износоустойчивост,добра термоизолация и запазване на посочените качества при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото да осигурява добра адхезия на слепените повърхности;
1.4.3.2. табани - да са изработени от материал с необходимата дебелина и здравина;

1.4.3.3. стелки - да са изработени по технологията „Ortholite" или еквивалентно/и, да са анатомично оформени подвижни, да създават комфорт в процеса на експлоатация, да са хигроскопични (лесно да поемат и отдават влага), да защитават ходилата от гъбични заболявания.

1.5. Общи изисквания.
4.5.1. Якост на свързване на сая/ходило - съгласно БДСENISO 20344 или еквивалентен;
4.5.2. Водоустойчивост на готова обувка вmin. над 120 (ВАЛМИ 01.2007 или БДСENISO 20344 т. 5.15.2 или еквивалентен);
4.5.3. Здравина на шев,N/mm - не по-малко от 24 (БДСEN 13572 или еквивалентен).
1.6. Външни материали
4.6.1. За юза, втерновите странични парчета, кобарака, езика, подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите да са от кожа „набук" (Таблица 2):
	Таблица 2.

	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Метод за изпитване

	Дебелина, mm
	>0.5
	БДС EN ISO 2589

или еквивалентен

	Якост на опън,N/mm2
	> 10
	БДС EN ISO 3376

или еквивалентен

	Здравина на раздиране, N
	> 50
	БДС EN 13571

       БДСEN13571/АС

                 или  

         еквивалентни

	Паропропускливостmg/(cm2xh)
	> 0,8
	БДС 6783

или еквивалентен

	рН   стойност   на воден извлек
	>3,2
	БДС EN ISO 4045

или еквивалентен

	Съдържание на хром VI, mg/kg
	<3,0
	БДС EN ISO 17075

или еквивалентен

	Съпротивление (устойчивост) на огъване, в цикли:
· суха кожа

· мокра кожа
	
	БДС EN 13512

или еквивалентен

	· 
	80 000    без видими    дефекти
10 000    без видими дефекти
	

	Устойчивост на повреждане при формоване - пукане на лицевия слой, mm
	>7
	БДС EN ISO 17693

или еквивалентен


4.6.2. Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/cm.

4.6.3. Текстилният материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика да е от полиамидна материя, въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна. (Таблица 3):

	Таблица 3.

	ОПИСАНИЕ НА
ПАРАМЕТЪРА
	ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ

	1. Състав, %
	полиамид 100%
	НЕНТП 2010

или еквивалентен

	2. маса на единица площ, g/m2
	минимум 200±10%
	БДС EN 12127

или еквивалентен

	3. Устойчивост на
	
	БДС EN 20811

или еквивалентен

	проникване на вода, mm
	>250
	

	воден стълб
	
	

	4. Сила при опън,daN
	
	БДС EN ISO 13934-1

или еквивалентен

	· основа
	min 200
	

	· вътък
	min 160
	

	5. Устойчивост на
	
	

	обагрянията, бал
	
	

	· кисела пот


	min 3-4
	 БДС EN ISO 105 - Е04

	· алкална пот
	min 3-4
	БДС EN ISO105-Е04

	· сухо триене
	min 3-4
	  БДС EN ISO105-Х12

	· мокро триене
	min 3
	   БДС EN ISO 105-XI2
или еквивалентнo/и

	6. Здравина на раздиране, N
	
	БДС EN ISO 13937-4

или еквивалентен

	· основа
	>250
	

	· вътък
	>200
	


1.7. Функционален хастар

4.7.1. Вътрешният хастар представлява 3 (трислоен) ламинат със следните характеристики (Таблица 4):

	ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТЪРА
	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ

	Външен плат

	1. Състав
	· 80% полиамид;

· 20% полиестер
	наредба за

етикетирането

	Среден слой

	2. Състав - функционална

мембрана
	политетрафлуоретилен или
	

	
	еквивалентно с число на водния стълб от 28 000 до 40 000 mm 
	

	Вътрешен плат

	3. Състав
	100% полиамид, плетен
	

	4. Специфична площнамаса, g/m2
	250±30
	БДС EN 12127

или еквивалентен

	5. Съпротивление на

пропускане на водните пари, Ret (m2Pa/W)
	
	БДС EN 31092 (ISO

	
	<12
	11092)

или еквивалентен


1.8. Ходило


Да е изработено от четири слоя с различна плътност - един външен тънък слой от гума с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост, два междинни олекотени слоя от полиуретан или друг материал с много добри еластични и шокоабсорбиращи свойства и вътрешен слой с термоизолационни свойства. Оптималното движение на крака да се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото да позволява движение с минимално издаване на шум, да е леко, гъвкаво, осигуряващо добра експлоатация и комфорт. Да е енерго-абсорбиращото и да гарантира удобство при скачане, ходене и тичане. Самопочистващата ходова част, образувана отшарките на грайфера, да позволява на полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада (Таблица 5).

	Таблица 5

	№
	Параметър
	Технически изисквания
	Метод на
изпитване

	1.
	Съпротивление на изтриване, mm3
	· < 250 - за материал с плътност < 0,9 

· < 150 - за материал с плътност > 0,9
	БДС EN 12770

или еквивалентен

	
	
	
	
	

	2.
	Съпротивление на огъване, mm:
- нарастване на прореза след 30000 цикъла
	<4
	БДС EN ISO 20344 (т.8.4.2)

или еквивалентен
	

	3.
	Твърдост по ШорA (Shore А) 
	
	БДС ISO7619-1

или еквивалентен
	

	4.
	Плътност на ПУ вg/cm3
	
	БДС ISO 2781

или еквивалентен
	


1.9. Методи за контрол и изпитване

	№
	Таблица 6

	
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ
	СТАНДАРТ 

	1.
	Якост на свързване на сая/ходило, N/mm
	БДС EN ISO 20344

или еквивалентен

	2.
	Водоустойчивост на готова обувка, min.
	ВАЛМИ01.2007;

БДС EN ISO 20344

или еквивалентни

	3.
	Здравина на шев,N/mm
	БДС EN 13572

или еквивалентен

	4.
	Дебелина, mm
	БДС EN ISO 2589

или еквивалентен

	5.
	Якост на опън,N/mm
	БДС EN ISO 3376

или еквивалентен

	6.
	Здравина на раздиране, N
	БДС EN 13571

БДС ЕШ 3571/АС

или еквивалентни

	7.
	Паропропускливост,mg/(cm2 хh)
	БДС 6783

или еквивалентен

	8.
	рН стойност на воден извлек
	БДС EN ISO 4045

или еквивалентен

	9.
	Съдържание на хром VI,mg/kg
	БДС EN ISO 17075

или еквивалентен

	10.
	Съпротивление     (устойчивост) на огъване в цикли
	БДС EN 13512

или еквивалентен

	11.
	Устойчивост   на   повреждане при формуване - пукане на лицевия слой, mm
	БДС EN ISO 17693

или еквивалентен

	12.
	Устойчивост на обагрянията, бал

· кисела пот

· алкална пот

· сухо триене 

· мокро триене
	БДС ENISO 105-E04; БДС ENISO 105-E04; БДС ENISO 105-X12; БДС ENISO 105-X12

или еквивалентни

	13.
	Състав, %
	наредба за етикетирането

	14.
	Специфична площна маса,g/m2
	БДС EN 12127

или еквивалентен

	15.
	Съпротивление   на   пропускане на водните пари,Ret (m2Pa/W)
	БДС EN 31092 (ISO 11092)

или еквивалентен

	16.
	Съпротивление на изтриване, mm3
	БДС EN 12770

или еквивалентен

	17.
	Съпротивление     (устойчивост) на огъване, mm
	БДС EN ISO 20344
(Т.8.4.2)

или еквивалентен

	18.
	Твърдост по ШорA (Shore А) 

· външен слой;

· вътрешен слой
	БДС ISO 7619-1

или еквивалентен

	19.
	Сила при опън,daN
	БДС EN ISO 13934-1

или еквивалентен

	20.
	Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб
	БДС EN 20811

или еквивалентен

	21.
	Здравина на раздиране, N
	БДС EN ISO 13937-4

или еквивалентен


Забележка: За позовани недатирани (отменени) стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалентен със същия обхват относно метода и условията на изпитание.

1.10. Други технически изисквания за изделието:   

4.10.1. Индивидуални поръчки

1.1. Изпълнителят доставя извънстандартни размери обувки при необходимост и включени в заявката от страна на Възложителя. Доставката на извънстандартни обувки е част от сключения договор.

При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, да се спазват следните изисквания:

1.1. Бланките на Възложителя с информация за име на служителя, размер на обувките и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към кутията на изделията при доставката им в складовете на Възложителя.

1.2. В протоколите за временно съхранение и в предавателно – приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура и количества. 

4.10.2. Етикетировка


Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от изпълнителя (производителя) за вида на изделието и неговите съществени характеристики, номер на договора за доставка, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.
На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:


размер; номер на модела; месец и година на производство.


(Например: 42_101_09_16)
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4.10.3.  Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието й. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, име на фирмата – изпълнител, номер на договора по който са доставени изделията, размер/номер на изделието, цвят и година на производство.

4.10.4. Изисквания за съхранение и транспорт

До доставка изделията се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греене при температура не по ниска от 5ºС и не по висока от (20 ± 5)ºC, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Изделия се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.

Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират и доставят в закрити превозни средства върху дървени скари и стречовани с фолио.

1.10.4.1. Гаранционен срок и рекламации 

1.10.4.2. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 90 (деветдесет) дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на предавателно - приемателен протокол за последната доставка. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.
1.10.4.3. Гаранционната карта съдържа следната информация:
* Име на изпълнителя и номер на договора за доставка;
* Вид и размер на изделието;
* Поле за вписвне името на служителя, на когото се предават обувките;
* Поле за дата на предаване на обувки;
* Гаранционен срок;
* Съществени характеристики;

* Предназначение;

* Опаковка;

* Поддръжка и почистване;

* Съхранение.

1.10.4.4. В случаи на рекламация в гаранционния срок, Изпълнителят отстранява/подменя за своя сметка недостатъците на изделията чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие в срок до 30 /тридесет/ дни от от предявяването на рекламацията и подписване протокол за рекламация.

Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

* напукване на лицето

* напукване на ходилата

* прешлайфано лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа

* не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания

* груби лицеви дефекти и др.

Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт за cметка на Изпълнителя. Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. 

1.10.4.5. В случаи, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в техническата спецификация характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на обувките и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок.  

1.10.4.6. В случаи на рекламация в гаранционния срок, Изпълнителят за своя сметка подменя /поправя стоката в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на протокола за рекламация.

1.10.4.7. В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на доставените обувки в оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

1.11. Контрол на качеството:

4.11.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителя не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на готовите изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в изделията основен материал, издаден от производителя.
* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики от тези на възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно доказателствата за съответствие с изискванията на Възложителя от Техническата спецификация от документацията. 

4.11.2. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролира чрез: 

1.11.2.1. Възложителят има право да провери качеството на доставените обувки, по следния начин:

1.11.2.2. Текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложените материали.

1.11.2.3. Анализ в акредитирана изпитателна лаборатория /АИЛ/ по всички характеристики от техническата спецификация на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи са за сметка на Изпълнителя. 

1.11.2.4. За цялото количество на обществената поръчка се вземат за анализ до 3 чифта обувки, по преценка на Възложителя, в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

1.11.2.5.  Чифтовете обувки, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

1.11.2.6. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

1.11.2.7. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане с предавателно – приемателен протокол за същите, се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

1.11.2.8. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез  извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството, с отразени в него несъответствия.

1.11.2.9. Доставените обувки се придружават от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всеки отделен чифт обувки се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта. При приемането на доставката се прави външен оглед за окачествяване на не по-малко от 10% от обувките.

1.11.2.10. Когато при прегледа се установи, че повече от 5 % от прегледаните обувки не отговарят на необходимото качество, доставката се отказва, като се пресортира за ново приемане след отстраняване от изпълнителя на констатираните несъответствия и недостатъци.

1.11.2.11. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, доставката не се приема.

1.12. Други технически изисквания към обекта на поръчката


Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне в офертата на участника на следните документи за вложените материали: 
4.12.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и от участника, удостоверяваща, че вложените в изделията материали (от ТС-кожа таблица 2, текстилен материал таблица 3, вътрешен хастар таблица 4 и ходило таблица 5)  отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
4.12.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основните материали (от ТС-кожа таблица 2, текстилен материал таблица 3, вътрешен хастар таблица 4 и ходило таблица 5) издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
4.12.3. Сертификат за качество на основните материали (от ТС-кожа таблица 2, текстилен материал таблица 3, вътрешен хастар таблица 4 и ходило таблица 5) издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
4.12.4. Протоколи от изпитване на основните материали (от ТС-кожа таблица 2, текстилен материал таблица 3, вътрешен хастар таблица 4 и ходило таблица 5). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана  от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП, с отразени в тях резултати по всички характеристики за тези материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ. 
4.12.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.
4.12.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 


Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
4.12.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.


За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.


Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
4.12.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата. 
4.12.9. Декларация от участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

1.13. Изискване за мостри, описание или снимки на стоките 
4.13.1. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри 1 /един/ чф. обувки предмет на обществената поръчка, съответстващи на номер 43 по щиховата система. Мострата да бъде в цвят, в който ще бъдат доставяните изделия.
4.13.2. Мострите се представят като част от предложението за изпълнение на поръчката на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП за показателите изискани от Възложителя.
4.13.3. Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
4.13.4. Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.
4.13.5. Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
[image: image7.png]



LСТ, см





42_101_09_16





Номер на модела обувки, под който е заведен във фирмата -изпълнител





Месец на производство





Година на производство





Номер на мъжка обувка








