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ОБУВКИ ПОЛОВИНКИ ПРОЛЕТНО - ЕСЕНЕН АРТИКУЛ – МЪЖКИ И ДАМСКИ
IІ. ОПИСАНИЕ, МАТЕРИАЛИ И СЪСТАВ НА ПРОДУКТА /ИЗДЕЛИЕТО/

1. Описание на продукта /изделието/ 
Обувките са предназначени за използване от служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения през пролетния и есенния сезони. 
Обувки половинки пролетно-есенен артикул мъжки са с лице от хидрофобизирана естествена кожа, хастар от естествена фодра и двуслойни ходила - полиуретан/полиуретан, изработени чрез директно леене на ходилата. Черен цвят. Изработват се по мостра (еталон) на Възложителя.
Обувки половинки пролетно-есенен артикул дамски са с лице от хидрофобизирана естествена кожа, хастар от естествена фодра и формовани ходила от ТР (термокаучук) с вграден ток от ПВЦ, придаващ на конструкцията на ходилото стабилност и устойчивост с лепен метод на закрепване на ходилата. Черен цвят. Изработват се по мостра (еталон) на Възложителя.
2. Технически изисквания

2.1. Размери и номерация
Обувките трябва да се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.

Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 49 (при дължина на стъпалото съответно от 26 см. до 33 см.), а дамските модели от № 35 до № 42 ( при дължина на стъпалото от 23.5 до 28 см) по щиховата система. Разликата между два съседни номера е един щих = 2/3 см. или 0.667 см. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 „или еквивалентно”.
	Вътрешна форма на обувките
	Мъжки (№42)
	Дамски (№38)

	Дължина на табана /Дт/
	280 mm
	255 mm

	Ширина в тарака /Шт/
	36% от Опр
	36% от Опр

	Обиколка на пръсти /Опр/
	255 мм
	225 мм

	Обиколка на гребен /Ог/ 
	260 мм
	230 мм

	Височина на повдигане петъчната част на стъпалото 
	16 мм
	35 мм


При използване на метрична система номерирането на обувките трябва да се извърши, съгласно БДС ISO 9407:2000 „или еквивалентно” в см., като се отчете, че разликата между два съседни номера е 0.5 см.
2.2. Конструкция
В конструктивно отношение, пролетно - есенните обувки половинки обхващат крака под глезенната става. Основните лицеви детайли за мъжката обувка половинка пролетно – есенен артикул (фиг. 1) да са юз с мостра, втерни, външно филе и език, а за дамската обувка половинка пролетно – есенен артикул (фиг. 2) да са юз с мостра, втерни и език. Обувките да се закрепват към стъпалото с връзки, преминаващи през четири отвора, разположени на разстояние 15 мм един от друг (при мъжкия артикул) и 13 мм (при дамския артикул). Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Гъстотата на бода в шева да е 3.5 - 4.0 бода/см. В областта на отворите за връзки да се постави подсилващ “подкапсулен” детайл  при мъжкия и при дамския артикул. Юзът да е подлепен с памучен текстилен материал за придаване на по-висока устойчивост. Да се постави омекотена цяла стелка. Обувките да са с необходимото върхово отскачане.
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фигура 2
2.3. Състав, материали 

Саята на обувки половинки пролетно – есенен артикул мъжки и дамски да е изработена от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД. Хастарът при мъжкия и при дамския артикул да е изработен от естествена фодра. Саята при мъжкия и при дамския артикул да е допълнително омекотена в задната част.
Табаните за мъжкия артикул да са изработени от нетъкан текстилен материал, предназначен за влагане в обувки с директно леене на ходилата, a за дамския артикул да сa изработeни от кожоподобен листов материал с високи санитарно - хигиенни и експлоатационни свойства. 
Ходилата за мъжкия артикул да са формовани, изработени от двуслоен полиуретан с вътрешен порест слой за придаване на лекота и външен износоустойчив слой, а за дамския артикул да са от ТР (термокаучук) с вграден ток от ПВЦ за придаване на формоустойчивост и стабилност на ходилото.
3. Изисквания към материали и готово изделие

3.1. Основни материали:

3.1.1 Лицев материал - хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД.
Използваната кожа трябва да бъде без дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико-механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с покритие.
	Артикул
	Дебелина на 
естествена кожа в мм

	Мъжки обувки половинки пролетно-есенен артикул
	1.6 - 1.8 мм.

	Дамски обувки половинки  пролетно-есенен артикул
	1.2 - 1.4 мм


Характеристики, на които трябва да отговаря естествената кожа:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Съпротивление 

(здравина) на раздиране
	не по-малко от 100 N
не по-малко от 80 N
	БДС EN ISO 3377-2:2016 

„или еквивалентно”
за мъжки обувки

за дамски обувки

	Съпротивление

 на огъване с помощта 

на флексометър
	никакви видими дефекти при:

а/ 70 000 цикъла при суха кожа

б/ 20 000 цикъла при мокра кожа
	БДС EN ISO 5402-1:2017

„или еквивалентно”

	Водопоглъщане

водопропускливост
	· да не превишава 30% след 60 мин. 

· да не превишава 0.8 g. след 60 мин.
	БДС EN ISO 20344:2011
„или еквивалентно”

	Якост на опън
	не по-малко от 12 N/mm2
	БДС EN ISO 3376:2012
„или еквивалентно”

	рН на воден екстракт
	не по-малко от 3.2 pH
	БДС EN ISO 4045:2008

„или еквивалентно”


3.1.2. Хастар - фодра:
Естествената (натуралната) фодра за хастар (цвят сив) - трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки, нараняващи крака.
Характеристики, на които естествената фодра за хастар трябва да отговаря:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Съпротивление 

(здравина) на раздиране
	Не по-малко от 30 N
	БДС EN ISO 3377-2:2016 „или еквивалентно”

	Съдържание на CrVI
	< 3.0 mg/kg
	БДС EN ISO 17075-1:2017
„или еквивалентно”

	Съдържание на

 формалдехид
	Решение ЕС 2016/1349
Не повече от 75 mg/kg
	БДС EN ISO 17226-2:2008
„или еквивалентно”

	рН на воден екстракт
	Не по-малко от 3.2 pH
	БДС EN ISO 4045:2008

„или еквивалентно”


3.1.3 Ходило:
Ходилата да са формовани, олекотени. Техният вид и конструкция трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост.
Ходилата на обувки половинки пролетно-есенен артикул мъжки да са двуслойни - полиуретан/полиуретан, изработени по метода на директно леене от износоустойчива двукомпонентна полиуретанова смес. Външният слой се изработва от по-плътен полиуретан, който осигурява износоустойчивост на обувката, а вътрешният слой се изработва от порест полиуретан, което допринася за удобството при ходене и олекотяване на ходилата.
Ходилата на обувки половинки пролетно-есенен артикул дамски да са формовани от ТР (термокаучук) с вграден ток от ПВЦ за по-висока устойчивост.
Характеристики, на които материалът за ходила трябва да отговаря:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Съпротивление на

 изтриване
	Относителна загуба не повече от 100 mm3  за ПУ ходила (мъжки артикул)

и не повече от 180 mm3  за ТР ходила (дамски артикул)
	БДС EN 12770:2002 
„или еквивалентно”

	Съпротивление на

 огъване
	при 30 000 огъвания,

нарастване на прореза не повече от 4 mm.
	БДС EN ISO 20344:2011 „или еквивалентно”

	Твърдост по Shore A
	А55-85 за ПУ ходила (мъжки артикул)
А60-80 за TР ходила (дамски артикул)
	БДС ISO 7619-1:2012 „или еквивалентно”


3.2. Текстилни материали, вложени в саята:

3.2.1. Характеристики, на които вложения в саята текстилен материал трябва да отговаря:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Количествен състав
	Памук 
100 %
	НЕНТП ПМС
ДВ бр. № 44/2006 г.

“или еквивалентен”

	Специфична площна маса
	(190±10) g/m2
	БДС EN 12127:2000

„или еквивалентно”

	Съдържание на

 формалдехид 
	не повече от 75 mg/kg
	БДС EN ISO 14184-1:2011
„или еквивалентно”

	рН на воден екстракт
	4.0 - 7.5 pH
	БДС EN ISO 3071:2008
„или еквивалентно”


3.2.2. Характеристики, на които нетъканият текстилен материал за подсилващия “подкапсулен” детайл трябва да отговаря:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Съдържание на

 формалдехид 
	не повече от 75 mg/kg
	БДС EN ISO 14184-1:2011
„или еквивалентно”

	рН на воден екстракт
	4.0 - 7.5 pH
	БДС EN ISO 3071:2008
„или еквивалентно”


3.3. Табан - табан от нетъкан текстил, предназначен за влагане в обувки с директно леене на ходилата с дебелина от 2.0 mm. ± 0.2 mm за обувки половинки пролетно-есенен артикул мъжки и табан от кожоподобен листов материал с дебелина 1,75 mm. ± 0,1 mm. с полутабан от прешпан (2 мм. ± 0,2 мм.) и метална пластина за обувки половинки пролетно-есенен артикул дамски
Материалите за табани трябва да бъдат с високи хигиенни и експлоатационни свойства.
Характеристики, на които материалите за табани и полутабани трябва да отговарят:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Водопоглъщане и Водоотдаване
	водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm2 от поетата влага;

водоотдаване - не по-малко от 90% спрямо поетата влага

/материал за табани и материал за полутабани/
	БДС EN ISO 20344:2011 „или еквивалентно”

	Съпротивление на изтриване
	никакви видими повреди след 150 цикъла /материал за табани/
	БДС EN ISO 20344:2011 „или еквивалентно”


3.4. Форт
Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петъчната част. Той трябва да бъде с дебелина 1,6 mm. ± 0,1 mm.

Характеристики, на които материалът за форт трябва да отговаря са:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Якост при опън:

· сухи
· мокри
	≥ 7,0 N/mm²
≥ 5,0 N/mm²
	БДС EN ISO 3376:2012
„или еквивалентно”

	Удължение при скъсване
	≤ 35 %
	БДС EN ISO 3376:2012 
„или еквивалентно”

	Остатъчно удължение
	≤ 20 %
	БДС EN ISO 17236:2016
„или еквивалентно”

	Свиваемост
	≤ 0,5 %
	БДС EN 12800:2002 
„или еквивалентно”


3.5. Бомбе
Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина        0,9 мм. ± 0,1 мм., който да запази формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

Характеристики, на които материалът за бомбе трябва да отговаря са:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Якост на опън
	Надлъжно ≥ 4,0 N/mm²
Напречно ≥ 4,0 N/mm²
	БДС 13784:1976

или еквивалентно

	Удължение при скъсване
	Надлъжно ≥ 8,0 %

Напречно ≥ 8,0 %
	БДС 13784:1976

или еквивалентно



3.6. Спомагателни материали 

Конци: основни: 40/3 ПЕК, декоративни 20/3 ПЕК 

Връзки: 100% ПЕК с плетка на флехт машина; да издържат на слънце, влага и топлина.

3.7. Готовата обувка трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по показатели, както следва:

Основни характеристики, на които трябва да отговаря обувката:
	Описание на параметъра
	Технически изисквания
	Нормативен акт или стандарт

	Съпротивление (Здравина)

 на раздиране
	не по-малко от 100 N
не по-малко от 80 N
	БДС EN ISO 3377-2:2016 
„или еквивалентно”

За мъжки обувки
За дамски обувки

	Здравина на шевовете

- едноредов

- двуредов
	не по-малко от 9 N/mm
не по-малко от 12 N/mm
	БДС EN ISO 17697:2016
Метод В
„или еквивалентно”

	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия
	не пропуска вода

преди 30 min
	БДС EN ISO 20344:2011 „или еквивалентно”

	Якост на свързване сая/ходило

*при директно леене
*при лепен метод
	не по-малко от 4 N/mm, 

а при разкъсване на ходилото не по-малко от 

3 N/mm
не по-малко от 4 N/mm
	БДС EN ISO 20344:2011 „или еквивалентно”

БДС EN ISO 17708:2004

„или еквивалентно”


4. Доказателства за съответствие на мострите с изискванията на възложителя:

Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява чрез резултатите от изпитванията за материали и готово изделие, отразени в анализните протоколи, издадени от акредитирана от ИАБСА изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП:
	Материали за изследване
	
	Характеристика за отчитане

	1. Лицева кожа
	1

2
	Водопропускливост

Водопоглъщане 

	
	3
	Съпротивление (здравина) на раздиране 

	
	4
	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър

	
	5
	Якост на опън

	
	6
	pH на воден екстракт

	2. Хастар 
	1
	Съпротивление (здравина) на раздиране 

	
	2
	Съдържание на CrVI 

	
	3
	Съдържание на формалдехид

	
	4
	pH на воден екстракт 

	3. Ходила
	1
	Съпротивление на изтриване

	
	2
	Съпротивление на огъване

	
	3
	Твърдост по Shore A 

	4. Текстилен материал 
	1
	Количествен състав

	
	2
	Специфична площна маса

	
	3
	Съдържание на формалдехид

	
	4
	pH на воден екстракт

	5.Материал за подкапсулен детайл
	1
	Съдържание на формалдехид

	
	2
	pH на воден екстракт

	6. Материал за бомбе
	1
	Якост на опън

	
	2
	Удължение при скъсване

	7. Материал за форт
	1
	Якост при опън

	
	2
	Удължение при скъсване


	
	3
	Остатъчно удължение

	
	4
	Свиваемост

	8. Материали за табани и полутабани
	1
	Съпротивление на изтриване /материал за табани/

	
	2
	Водопоглъщане и водоотдаване /материал за табани и материал за полутабани/

	9. Готова обувка
	1
	Съпротивление (здравина) на раздиране

	
	2
	Здравина на шевовете 

	
	3
	Водопропускливост 

	
	4
	Якост на свързване сая/ходило


За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент. 

6. Маркировката, етикетировката и опаковката на изделията ще бъдат, както следва:
Всяка обувка трябва да има ясна и трайна маркировка на видимо място от вътрешната страна.

Печат втерна, който следва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство 

                                (Например: 42_101_03_18)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Маркировката на мострите на участника да бъде нанесена ясно и четливо с печат на втерна, както следва: 42_1_03_18 (за мъжкия модел) и 38_2_03_18 (за дамския модел) и печат стелка: наименованието на участника.
В случай, че по мострата се установи наличие на друга маркировка, различна от горепосочената, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация за доставчика /производителя/, за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.
Обувките се поставят в кутии. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от образеца и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания.

Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието, чието съдържание е описано в т. 7 „Гаранционен срок и рекламации”.
На кутията се поставя етикет, който съдържа следната информация:

наименование на изделието, фирмата-доставчик, размер и номер на образеца.

6. Индивидуални поръчки
6.1. Изпълнителят доставя извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Доставката на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

6.2. При възникване на необходимост от извънредна доставка, извън посочените количества в подадена вече заявка, Възложителят има право да заяви допълнителни чифтове обувки, за изпълнение в срок до 45 дни от датата на заявката, без да се нарушава изпълнението на редовната заявка и без да се променят договорираните артикули, количества и цени.
7. Гаранционен срок и рекламации 

7.1. Гаранционният срок на изделията при експлоатация е не по-малко от 90 дни. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на получаване на съответната доставка в складовете на Възложителя с приемно - предавателен протокол. 

Срокът за установяване на дефекти и предявяване на рекламации е 90 /деветдесет дни/ от датата на предоставяне обувките на служителя на МВР.

Предоставянето на обувките се извършва задължително с попълнена гаранционна карта.
7.2. Гаранционната карта, попълнена и подпечатана от Изпълнителя трябва да съдържа следната информация:

- име на доставчика;

- вид на изделието;

- дата на доставка на обувките от Изпълнителя;

- поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят обувките (попълва се от Възложителя);

- поле за дата на предаване на обувките на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

- опаковка;

- гаранционен срок при експлоатация - 90 дни от датата на предаване на обувките на служителя, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка на обувките от Изпълнителя;

- съществени характеристики;

- поддръжка и почистване;

- съхранение.

7.3. В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за cметка на Изпълнителя в 15 дневен срок от предаването от Възложителя на дефектиралото изделие. Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

· напукване на лицето

· напукване на ходилата

· прекосяване на ходилата от тегела при зашиването им

· прешлайфано/претрашено лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа

· не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания

· груби лицеви дефекти и др.

Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт за cметка на Изпълнителя.

Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация. 

7.4. В случай, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в техническата спецификация характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на обувките и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок. В такива случаи в срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците / отклоненията, се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя

7.5. В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на доставените обувки в оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.  

8. Контрол на качеството

8.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на Възложителя.
8.2. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител.

8.3. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите с които участникът е определен за изпълнител.
8.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от доставчика.
8.5. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:
 8.5.1. Текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложените материали.

 8.5.2. Анализ /протокол от изпитване - оригинал със свеж печат и подпис / в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, с отразени в него резултати по всички характеристики на материалите, посочени в Техническата спецификация и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка. 

 Разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя 

8.5.3. Чифтовете обувки предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът да се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

8.5.4. Количества за анализ: За всяка изпълнена заявка се вземат за анализ следните количества: до 2 /два/ чифта за обувки половинки пролетно-есенен артикул – мъжки и 1 /един/ чифт обувки половинки пролетно-есенен артикул – дамски, в зависимост от количествата в конкретната доставка, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.
8.5.5. За периода от предаване на изделията до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

 8.5.6. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

 8.5.7. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез  извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка с констативен протокол и приложен към него протокол за оценка на качеството с отразените несъответствия.

9. Съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

9.1. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. или еквивалент и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалент, издадена от доставчика или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, удостоверяваща, че вложените материали в доставяните изделия отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Представя се оригинал на  декларацията  със свеж печат и подпис от декларатора.

9.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят вложените материали, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
9.3. Сертификат за качество на вложените материали, издадени от производителите или вносителите им, оригинал, със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от Възложителя. Когато материалите са от внос се представят или оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия, които да бъдат придружени с официален превод;

9.4. Протоколи от изпитване на готовото изделие и материалите, съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат, подпис, име и фамилия на служителя на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

9.5. Представените лабораторни изпитвания за удостоверяване съответствието с техническите изисквания на Възложителя, по характеристики, да бъдат в обхвата на акредитация на съответната АИЛ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП.  Това се удостоверява със заверено копие (със свеж печат и подпис от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория) от сертификата за акредитация на съответната АИЛ или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 

9.6. Участниците да представят данни за безопастност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), издадени от производителите или вносителите с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
Обстоятелството, че са вносители се доказва при поискване от Възложителя. Когато материалите са от внос се представят или оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия, които да бъдат придружени с официален превод;

9.7. Участниците да представят за производителя на основните материали – естествени кожи и ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалент и/или ISO-9001:2015 или еквивалент и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент и за производителя на табаните, фортовете и бомбетата, сертификат за управление на качеството по БДС EN ISO-9001:2015 или еквивалент. 
Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност по предмета на поръчката /обувни  изделия/.
9.8. Декларация от участника за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003 г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата процедура. 

9.9. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договорите по рамковото споразумение, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация при необходимост. 

9.10. Декларация за съответствие на готовите изделия, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. или еквивалент и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалент, издадена от участника или от производителя /само ако доставчикът не е производител/, че изделието отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10. Изискване за мостри, описание или снимки на стоките – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключенo рамковото споразумение за ОП, до приключване на рамковото споразумение: 

10.1. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят по един чифт мостра от всеки артикул в размери, както следва: обувки половинки пролетно-есенен артикул мъжки - № 42 - 1 чифт и обувки половинки пролетно-есенен артикул дамски - № 38 -1 чифт. 

Мострите на обувки половинки пролетно-есенен артикул мъжки и дамски да се съпътстват от мостри на всички лицеви, хастарски, текстилни материали, материалите за табани, фортове и бомбета, които са вложени в изработените мостри на изделията с размери 200/400 mm., чифт табани, чифт фортове, чифт бомбета, чифт ходила, с които са изработени мострите, чифт калъпи (прототипи) и чифт ушити саи на образците (мострите) на участника.
Всяка мостра да е трайно маркирана съгласно изискванията на техническата спецификация.

Образците кожи за изделията да бъдат в цвят, от който ще бъдат изработвани доставяните изделия. 

10.2. Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите на материалите да са надписани за кой артикул се отнасят и името на участника. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА„БСА” или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя. 

10.3. Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристики, посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
10.4. Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключено рамковото споразумение ще бъдат задържани до приключване на рамковото споразумение и изтичане на гаранционния срок на последната доставка по сключените въз основа на него договори.
Несъответствието на мострите на участника с техническата спецификация, както и дизайна и конструкцията на мострите /образците/ на Възложителя е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в процедурата.

Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация. 
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Номер на модела обувки, под който е заведен във фирмата -доставчик





Месец на производство





Година на производство





Номер на мъжка обувка
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