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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:
 „Костюм летен камуфлиран”
2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО: 
Костюмът се състои от риза и клин.

Ризата е в прав силует, равна по линията на подгъва, с удълбочена ръкавна извивка. 

На предните части в областта на плещите от раменния шев до средата на ръкавната извивка има платки. Под платките са монтирани симетрично два външни джоба. В средата на торбата на джобовете е изработена двустранна фалда (плоха) с ширина 3 см. Торбите на джобовете имат размери 14 х 16 см и се затварят по следния начин: на дясна предна част с щрифелка с широчина 4 х 6 см с илик и копче вместо капак; на лява предна част с капак с размери 14 х 16 см, със скосени ъгли и двойни лицеви шевове, с илик и копче. Разстоянието между горната линия на капака и горната линия на торбата е 1,5 см. Торбите на джобовете са пришити на двуиглова машина с междуиглово разстояние 0,6 см. Канонът по дължина на лявата предница е с широчина 3,5 см.
В областта на раменете са прикачени щрифелки с широчина 4,5 см и дължина 15 см от върха на щрифелката с възможност за поставяне на пагон тип „тунел”. Щрифелките са зашити в ръкавната извивка при рамото, а заострения край към яката се закопчава посредством копче и илик. Щрифелката е прикачена като 2/3 от нея прехвърля към предната част.
Задната част е права, с платка на плещите и по една чупка в лява и дясна част с дълбочина 1,5 см. 
Ръкави – дълги, едношевни. В долния им край са изработени по две чупки и шлиц, притворен в средата с илик и копче и дължина на шлица 17,5 см. Към ръкава е прикачен маншет с ширина 7 см и скосена форма, закопчаващ се с 2 /два/ броя копчета (за коригиране дължината му) и един илик. От външната страна на ръкавите на нивото на лактите е зашито по едно копче. От вътрешната им страна срещу копчето е зашита щрифелка със заострен край и илик, позволяваща задържане на ръкава в навито състояние (вариант – къс ръкав) и размери дължина – 18,5 см и широчина 4,8 см. Ръкавната извивка, платките и капаците на джобовете са изминати на двуиглова машина с междуиглово разстояние 0,6 см.
На левия ръкав на 10 см от ръкавната извивка се пришива самозалепваща лента (велкро – бримка) по форма за поставяне на наръкавен знак (емблема).
Допълнителни лицеви шевове има на 0,6 см от края на яката, канона, щрифелките за пагоните и маншетите на ръкавите. Яка - със столче, което е с широчина 4 см. Яката е с широчина в краищата 8,5 см и широчина в средата 7,5 см. При незакопчано първо копче се оформя ревер от яката и предните части.

Яката, капаците на джобовете, маншетите и щрифелките са подлепени.

Предна част
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Задна част
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Клинът е в свободен силует, пристегнат в глезените.

Предни части - прави, с по 2 бр. чупки от двете страни, и с оформени джобове тип "италиански", които са с хастар от основния плат. Коланът е широк 4 см, с 6 броя гайки - широки 4 см, понтирани в горната част, с илик и копче в долната, така че да се образува светъл отвор 6,5 см. Клинът се закопчава с цип, илик и копче на колана. На страничния шев има външни джобове с размери на торбите - 18/19 см, с размери на капаците: за левия джоб - капак с дължина 18 см и широчини 6 см и 8 см, а при десния джоб - капакът е с дължина 9 см и широчини 6 см и 8 см  и покрива само предната му част, а самия джоб е разделен на две от тегелите на страничния шев. Торбите на джобовете и капаците им са пришити с двойни лицеви тегели 6 мм и разстоянието между капака и джоба е 1,5 см. Капаците се затварят с 1 бр. шиещо се копче и илик. При подгъва на крачолите имат по един пенс на предна и задна част. В подгъва при страничните и вътрешни шевове на двата крачола има зашит подпетен ластик с широчина 3 см. 

Задни части - прави, с 2 броя свивки. Разположен е един вътрешен джоб отдясно, с отвор 16 см за размери до № 50, 17 см за размери от № 52 до № 56 и 18 см за размери от № 58 до № 62, с филетка и капак с илик и копче. Хастара на задния джоб е от основния плат. Капакът е с двойни лицеви тегели на 0,6 см по бордовете. Коланът, гайките и капаците на джобовете са подлепени.

                        Предна част                                                  Задна част
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3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО:

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Изисквания към размерите:

Костюмите се изработват в ръсто-размерни комбинации, които са посочени в Таблица 1.
                                                                                          Таблица 1

	Ръст, см
	164, 170, 176, 182, 188, 192

	Обиколка на гърдите, см
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132


Изделията да са съобразени с БДС EN 13402-3:2013 или еквивалент, където се определя система за размери на тялото.

Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС EN 13402-1:2003 или еквивалент.
Обмерните данни за изделията ще се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договора въз основа на рамковото споразумение, при подаване на писмена заявка от страна на възложителя.
3.1.2. Изисквания към материалите:

                                                                                                      Таблица 2
	Наименование
	Предназначение

	  I. Основна тъкан:

1. Количествен състав, %:

100 % П ± 3%
2. Сплитка:

Атлаз
  3. Маса на единица площ, гр/м2
205 ±5%

4. Цветове:

- за фон - каки – приблизителен пантонен № 16-1315 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала

- зелен - приблизителен пантонен № 19-0306 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала

- тъмно кафяв - приблизителен пантонен № 19-1118 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала

5. Максимална сила при опън, daN:

- основа - мин. 100

- вътък - мин. 50

 6. Изменение на размерите при   пране при 40ºС, %:

- основа - макс. 3

- вътък - макс. 2

7. Устойчивост на обагрянията, бал:
- пране при 40°С - мин. 4

   - сухо триене - мин. 3-4

   - мокро триене - мин. 3

   - пот - мин. 4-5
   - гладене - мин. 4-5

- светлина - мин. 5-6
8. Устойчивост на претриване, %;
макс. 1,8
9. Устойчивост на пилингообразуване, бал:

- мин. 3-4

  12. Съдържание на формалдехид, 

   mg/kg:

   - макс. 75
  13. pH на воден екстракт, pH         единици: 

   4,8 – 7,5
14. Сила до скъсване на шева, daN:

- мин. 25
	Основен (лицев) плат за изработка на костюмите

	II. Подлепващ материал
	За подлепване на всички детайли, от описанието    

	  III. Копчета:

  - диаметър 15 мм

- цвят черен
	За ризата и клина

	IV. Цип в черен цвят
	За закопчаване на клина

	V. Ластик

- широчина 3 см
	За подпетен ластик на клина

	  VI. Конци индустриални шевни в    тон с цвят каки:

    - 100% ПЕ


	За всички шевове на ризата и клина

	VII. Лента маркировъчна
	За ръсто-размерна марка на ризата и клина


3.1.3. Методи за контрол и изпитване
3.1.3.1. Моделът на костюмите се контролира за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.3.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 3.1.1., се извършва с помощта на метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

3.1.3.3. Вложените в изработването материали и цветове  се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 2.

3.1.3.4. Физико – механичните и химичните показатели на материалите от таблица 2 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 2. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 3.
Таблица 3 – Методи на изпитване
	Наименование

            на характеристиката
	Метод на изпитване



	1. Количествен състав


	НЕНТП ПМС

ДВ бр. №44 / 2006 г.

   и изм.
ДВ. бр.43/08.06.2010 г.

	2. Сплитка
	БДС 12674:1975

	3. Маса на единица площ
	  БДС EN ISO 12127:2000

	4. Оценка на цвета
	  БДС EN 20105-А02:2001

	5. Максимална сила при опън:

- основа

- вътък
	  БДС EN ISO 13934-1:2013

	6. Изменение на размерите при
пране при 40°С:

- основа

- вътък
	БДС EN ISO 6330:2012

БДС EN 5077:2008

	7. Устойчивост на обагрянията: 
- пране при 40°С

  - сухо триене

  - мокро триене

  - пот

- гладене

- светлина
	БДС EN ISO 105-С06:2010

БДС EN ISO 105-Х12:2005

БДС EN ISO 105-Х12:2005

БДС EN ISO 105-Е04:2013
БДС EN ISO 105-Х11:2002
БДС EN ISO 105-В02:2015

	8. Съдържание на формалдехид
	БДС EN ISO 14184-1:2011

	9. pH на воден екстракт
	БДС EN ISO 3071:2008

	10. Устойчивост на претриване
	  БДС EN ISO 12947-3:2002
при 2000 цикъла

	  11. Устойчивост на пилингообразуване
	  БДС EN ISO 12945-2:2002
при 2000 цикъла

	  12. Сила до скъсване на шева
	  БДС EN ISO 13935-1:2014


За позовани недатирани (отменени) стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.
3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се предвиждат.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60 cm.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на: размерните показатели по т. 3.1.1. и характеристиките на материалите по т. 3.1.2.
Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:
- Анализ (протокол от изпитване) в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя. Протокола от изпитване (оригинал със свеж печат и подпис) е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материала (основен плат) и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- За всяка изпълнена доставка се взема за анализ 1 бр. от артикула по съответната позиция, по преценка на Възложителя в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.
- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.2. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА, ОПАКОВКАТА И КОНСЕРВАЦИЯТА
6.1. Маркировка:

На двете части от костюм летен камуфлиран (риза и клин) се пришива ръсто – размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата Изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие (пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване), месец и година на производство.
6.2. Етикети:

Всеки костюм летен камуфлиран следва да има етикет с информация, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки и Закона за защита на потребителите, а именно:
* Фирма Изпълнител;
* Вид на изделието;

* Състав;

* Изисквания за съхранение и употреба;

* Гаранционен срок

6.3. Опаковка:

Костюм летен камуфлиран се опакова по 1 бр. в полиетиленов плик, върху който се залепва етикет за вид на изделието, ръст, размер, име на фирмата – Изпълнител, месец и дата на производство. Във всеки опакован костюм летен камуфлиран се поставя гаранционна карта. Правят се връзки по 5 броя костюми от един и същи размер.

7. Индивидуални поръчки: 

7.1. Изпълнителят изпълнява и доставя извън стандартни размери на костюми камуфлирани летни при заявка от страна на Възложителя, в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора. Изпълнението и доставката на извън стандартните костюми камуфлирани летни са част от сключения договор и се изпълняват в 30 дневен срок след датата на заявка.
7.2. При доставка на изделията изработени по индивидуални поръчки, да се спазват следните изисквания:

7.3. Бланките на Възложителя с информация за трите имена на служителя, неговите размери и месторабота, въз основа на които са изработени изделията трябва да бъдат трайно прикрепени към облеклата при доставка в складовете на Възложителя.

7.4. При доставка на индивидуални поръчки да бъде предоставен поименен опис на индивидуалните поръчки, който е неразделна част от съпътстващите документи по доставката.

7.5. При възникване на необходимост от доставка, извън посочените в подадената заявка/и количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества изделия в рамките на артикулите, количествата и цените уговорени в договора, за изпълнение в срок до 45 дни от датата на заявката, съобразно капацитета на изпълнителя, без да нарушава изпълнението на редовната заявка.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на получаване на последната доставка (за всеки договор) в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя.

Всеки костюм се предоставя с гаранционна карта, която да е попълнена и подпечатана от изпълнителя и да съдържа следната информация: 
* Име на Изпълнителя;

* Вид на изделието;

* Дата на доставка на изделието;

* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

* Гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя;

* Съществени характеристики;

* Знаци за третиране и въздействие;

* Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение.  

8.1. Рекламации

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на Изпълнителя.

Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.
9. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Доказва се с представяне на следните документи:
9.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 или еквивалент на основния плат и образеца (готовото изделие) от Изпълнителя или от производителя (само ако Изпълнителя не е производител), удостоверяваща, че материала и образеца (готовото изделие) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния плат издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

9.3. Сертификат за качество на основния плат, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

9.4. Протоколи от изпитване на основния плат и образеца (готовото изделие). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ), с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
9.5. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основния плат – 1 линеен метър. Също така в деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят по 1 бр. изделие (образец) от артикула, в размер 176/104. Образеца на артикула трябва да има трайна маркировка (ръстова марка), съгласно техническата спецификация, със следната информация: състав, размер, име на участника в процедурата, знаци за третиране и въздействие (пране, гладене, сушене, химическо чистене и избелване).
* Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите на участника да са надписани за коя позиция се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя. 

* Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резулатат на изследването целостта на мострите може да бъде нарушена.
* Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключено рамковото споразумение ще бъдат задържани до приключване на рамковото споразумение и изтичане на гаранционния срок на последната доставка по сключените въз основа на него договори. 

* Към техническото предложение участникът прилага и скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.
Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.
9.6. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

9.7. За производителя на основния плат да се представи сертификат (заверени копия) за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката (еднакъв или сходен предмет се счита доставката на текстилни изделия).

9.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

9.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако Изпълнителя не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри технически характеристики, от тези на възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.
9.10. Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата, условия и начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, като изпълнява следните изисквания:

9.10.1. Срокът за изпълнение на поръчката предложен от участника не може да надвишава този, посочен в документацията за участие;

9.10.2. Срок за валидност на офертата – 3 (три) месеца;

9.10.3. Срокът на валидност на офертата предложен от участника не може да бъде по-малък от този, посочен в документацията за участие.

9.11. Всички копия на документи, които се представят, за които не се изисква изрично в документацията да са представени в оригинал или в заверени копия на оригинали, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, печат (в приложимите случаи) на участника и подпис на лице, което го представлява. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника заверени копия на оригиналите.

9.12. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са в срока на тяхната валидност

9.13. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.
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