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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА:
„Фуражки, дамски шапки с периферия и чохли за фуражки”
2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА:
Арт. 1, 2, 3 и 4. Фуражка с орнаменти на козирката (стилизирани дъбови клонки - двойни) 
Фуражката се състои от дъно, периферия, околожка и козирка с вложка. Дъното, периферията и околожката са от вълнен тип плат в състав 65/35 В/ПЕ, който е подлепен. Хастарът е в състав 100% ПЕ. Върху горната повърхност на козирката се поставя жакардово тъкана вложка с орнаменти във вид на два реда стилизирани дъбови клонки за служителите на ръководна длъжност със специфично наименование комисар и старши и главен инспектор. В шева на периферията с дъното е поставен кант от основния плат - подлепен. На околожката отпред (над козирката) се поставя фалшив жакардов подбрадник, а в задната част черен ластик с широчина 1 см. Подбрадникът и ластикът са захванати с малки метални копчета (тип МВР) от двете страни на фуражката. Над подбрадника се закрепва метална кокарда. Дънцето е от изкуствена кожа, а потникът от естествена свинска фодра. Широчината на периферията отпред е 6 см, а широчината на околожката - 5 см. Дъбовите клонки и орнаментите на подбрадника са от сребриста (златиста за ГДПБЗН) металопластична нишка. Малките метални копчета са сребристи, а за ГДПБЗН златисти.  Вложката е с размери 230 х 60 мм.
Малките метални копчета (тип МВР), металната кокарда за фуражки, вложките за козирките и подбрадниците са по образец на възложителя и се осигуряват от изпълнителя.

[image: image1.jpg]



Арт. 5, 6, 7 и 8. Фуражка с орнаменти на козирката (стилизирани дъбови клонки - единични) 
Фуражката се състои от дъно, периферия, околожка и козирка с вложка. Дъното, периферията и околожката са от вълнен тип плат в състав 65/35 В/ПЕ, който е подлепен. Хастарът е в състав 100% ПЕ. Върху горната повърхност на козирката се поставя жакардово тъкана вложка с орнаменти във вид на един ред стилизирани дъбови клонки за служителите на изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор. В шева на периферията с дъното е поставен кант от основния плат - подлепен. На околожката отпред (над козирката) се поставя фалшив жакардов подбрадник, а в задната част черен ластик с широчина 1 см. Подбрадникът и ластикът са захванати с малки метални копчета (тип МВР) от двете страни на фуражката. Над подбрадника се закрепва метална кокарда. Дънцето е от изкуствена кожа, а потникът от естествена свинска фодра. Широчината на периферията отпред е 6 см, а широчината на околожката - 5 см. Дъбовите клонки и орнаментите на подбрадника са от сребриста (златиста за ГДПБЗН) металопластична нишка.
Малките метални копчета са сребристи, а за ГДПБЗН златисти. Вложката е с размери 230 х 60 мм.

Малките метални копчета (тип МВР), металната кокарда за фуражки, вложките за козирките и подбрадниците са по образец на възложителя и се осигуряват от изпълнителя.
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Арт. 9, 10, 11 и 12. Фуражка без орнаменти на козирката 

Фуражката се състои от дъно, периферия, околожка и козирка. Дъното, периферията и околожката са от вълнен тип плат в състав 65/35 В/ПЕ, който е подлепен. Хастарът е в състав 100% ПЕ. Козирката е пластмасова, изчистена - без орнаменти, за младши изпълнителски длъжности със специфично наименование младши експерт и младши инспектор. В шева на периферията с дъното е поставен кант от основния плат - подлепен. На околожката отпред (над козирката) се поставя фалшив жакардов подбрадник, а в задната част черен ластик с широчина 1 см. Подбрадникът и ластикът са захванати с малки метални копчета (тип МВР) от двете страни на фуражката. Над подбрадника се закрепва метална кокарда. Дънцето е от изкуствена кожа, а потникът от естествена свинска фодра. Широчината на периферията отпред е 6 см, а широчината на околожката - 5 см. Орнаментите на подбрадника са от сребриста (златиста за ГДПБЗН) металопластична нишка. Малките метални копчета са сребристи, а за ГДПБЗН златисти.  
Малките метални копчета (тип МВР), металната кокарда за фуражки и  подбрадниците за фуражките са по образец на възложителя и се осигуряват от изпълнителя.
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Арт. 13, 14, 15 и 16. Дамска шапка с периферия с орнаменти (стилизирани дъбови клонки - двойни)
Дамската шапка е изработена от вълнен тип плат в състав 65/35 В/ПЕ и се състои от дъно, периферия и околожка. Козирката е допълнително обособена от периферията. Периферията е широка 7 см в предната част и 8 см в задната част. Околожката е с височина 8,5 см и от вътрешната страна е допълнително подсилена с два слоя текстилен подлепващ материал. Всички детайли са подлепени с два слоя текстилен подлепващ материал.
Върху обособената за козирка периферия се монтира вложка, която е жакардово тъкана с орнаменти във вид на два реда стилизирани дъбови клонки за служителите на ръководна длъжност със специфично наименование комисар и старши и главен инспектор. На околожката, отпред се поставя фалшив жакардов подбрадник, прикрепен с малки метални копчета (тип МВР).
Над подбрадника се закрепва метална кокарда. От вътрешната страна, в основата на околожката е пришита черна полиестерна лента с широчина 2,5 см. Хастарът на шапката е в състав 100 % ПЕ.
Дъбовите клонки и орнаментите на подбрадника са от сребриста (златиста за ГДПБЗН) металопластична нишка. Малките метални копчета са сребристи, а за ГДПБЗН златисти.  
Малките метални копчета (тип МВР), подбрадниците за дамската шапка с периферия, вложките и металната кокарда са по образец на възложителя и се осигуряват от изпълнителя.
[image: image4.jpg]



Арт. 17, 18, 19 и 20. Дамска шапка с периферия с орнаменти (стилизирани дъбови клонки – единични)
Дамската шапка е изработена от вълнен тип плат в състав 65/35 В/ПЕ и се състои от дъно, периферия и околожка. Козирката е допълнително обособена от периферията. Периферията е широка 7 см в предната част и 8 см в задната част. Околожката е с височина 8,5 см и от вътрешната страна е допълнително подсилена с два слоя текстилен подлепващ материал. Всички детайли са подлепени с два слоя текстилен подлепващ материал.
Върху обособената за козирка периферия се монтира вложка, която е жакардово тъкана с орнаменти във вид на един ред стилизирани дъбови клонки за служителите на изпълнителска длъжност със специфично наименование инспектор. На околожката, отпред се поставя фалшив жакардов подбрадник, прикрепен с малки метални копчета (тип МВР).

Над подбрадника се закрепва метална кокарда. От вътрешната страна, в основата на околожката е пришита черна полиестерна лента с широчина 2,5 см. Хастарът на шапката е в състав 100 % ПЕ.
Дъбовите клонки и орнаментите на подбрадника са от сребриста (златиста за ГДПБЗН) металопластична нишка. Малките метални копчета са сребристи, а за ГДПБЗН златисти.  
Малките метални копчета (тип МВР), подбрадниците за дамската шапка с периферия, вложките и металната кокарда са по образец на възложителя и се осигуряват от изпълнителя.
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Арт. 21, 22, 23 и 24. Дамска шапка с периферия без орнаменти 
Дамската шапка е изработена от вълнен тип плат в състав 65/35 В/ПЕ и се състои от дъно, периферия и околожка. Козирката е допълнително обособена от периферията. Периферията е широка 7 см в предната част и 8 см в задната част. Околожката е с височина 8,5 см и от вътрешната страна е допълнително подсилена с два слоя текстилен подлепващ материал. Всички детайли са подлепени с два слоя текстилен подлепващ материал.
Периферията е изчистена - без орнаменти, за младши изпълнителски длъжности със специфично наименование младши експерт и младши инспектор.
На околожката, отпред се поставя фалшив жакардов подбрадник, прикрепен с малки метални копчета (тип МВР).

Над подбрадника се закрепва метална кокарда. От вътрешната страна, в основата на околожката е пришита черна полиестерна лента с широчина 2,5 см. Хастарът на шапката е в състав 100 % ПЕ.
Орнаментите на подбрадника са от сребриста (златиста за ГДПБЗН) металопластична нишка. Малките метални копчета са сребристи, а за ГДПБЗН златисти.
Малките метални копчета (тип МВР), подбрадниците за дамската шапка с периферия и металната кокарда са по образец на възложителя и се осигуряват от изпълнителя.
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Арт. 25. Чохъл за фуражка  

С чохъла се обвива горната част на фуражката. Може да се поставя или сваля лесно при необходимост. Има предпазна и защитна функция за фуражката. Използва се от униформените служители на Пътна полиция, които изпълняват служебните си задължения на открито.

Състои се от един елипсовиден детайл с размери, такива, че да обхваща горната част на фуражката и четири дъгообразни детайла, зашити един за друг, образуващи диск, който във външната (по-голяма) окръжност е зашит към елипсовидния детайл, а вътрешната (по-малка) окръжност на диска е обточена от вътрешната страна с бял полиестерен ширит с широчина 1 см. Широчината на диска в готов вид, образуван от четирите дъгообразни детайла е 7 см към предната част на фуражката и 4 см към задната и страничните части на фуражката.
Скица на чохъл:
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3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение 

3.1.1. Изисквания към размерите:
Фуражките и дамските шапки с периферия се изработват в следните размери – номера:
                                                                                                                           Таблица 1
	Обиколка на главата (см)
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	№ на

фуражка/шапка
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62


Чохъла се изработва се със следните диаметри на елипсовидната част, за различните размери фуражки:

                                                                                                                           Таблица 2

	№ на

фуражка
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	Размер (къс диаметър на елипсовидната част) на чохъла, измерен в средата, (см)
	27
	27
	27
	28
	28
	28
	29
	29
	30
	30

	Размер (дълъг диаметър на елипсовидната част) на чохъла, измерен в средата, (см)
	28
	28
	28
	29
	29
	29
	30
	30
	31
	31


3.1.2. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработка на фуражки и дамски шапки с периферия да са съгласно описанието в настоящата техническа спецификация и Таблица 3:
                                                                                        Таблица 3
	№
	Наименование
	Предназначение

	1.
	Основна тъкан:
1. Количествен състав в %:
Вълна/Полиестер

(65/35) ± 3
2. Сплитка: кепър 2/1
3. Цветове:

*тъмно син -  приблизителен пантонен номер 19 - 3920 ТРX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала
*черен - приблизителен пантонен номер 19 - 4005 ТРX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала
*маслено зелен - приблизителен пантонен номер 19 - 4906 ТРX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала
*графитено сив - приблизителен пантонен номер 18 - 0201 ТРX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала
4. Маса на единица площ, гр/м²:

240 ± 5%
5. Сила до скъсване, daN:
- по основа - мин. 70
- по вътък - мин. 40
6. Изменение на размерите след химическо чистене, %:
- по основа - макс.1.5

 - по вътък - макс.1.5
7. Устойчивост на цвета на химическо чистене, бал:

- мин. 5
8. Устойчивост на цвета на светлина, бал:

- мин.5
9. Съдържание на формалдехид, mg/kg: 
макс. 75
10. рН на воден екстракт, 

рН ед.:

4.8 – 7.5

	Основен (лицев) плат за дъно, периферия и околожка за фуражките и дамските шапки и за фуражките за кант между периферия и дъно


	2.
	Хастар:
1.  Количествен състав, %:

100 – полиестер
2. Маса на единица площ, гр/м2:

70 ± 10%
3. рН на воден екстракт, 
рН ед.:

4.8 - 7.5
4. Съдържание на формалдехид, mg/kg:

макс. 75
5. Изменение на размерите след химическо чистене, %:
- по основа - макс. 1.5
- по вътък - макс. 1.5

	За подплата на фуражките и дамските шапки

	3.
	Текстилен подлепващ материал:
1. Маса на единица площ, гр/м²:

150 ± 10%
2. рН на воден екстракт, 
рН ед.:

4.8 – 7.5
3. Съдържание на формалдехид, mg/kg:

макс. 75
	За подлепване на дъно, периферия и околожка на фуражките и дамските шапки


	4.
	Нетъкан плат:
1. Количествен състав, %:

100 – полиестер
2. Маса на единица площ, гр/м²:

80±7%
3. Цвят: 

* бял - приблизителен пантонен номер 11-0601 ТРX, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала
4. Устойчивост на цвета на светлина, бал:

мин.5
	Основен плат за чохли


	5.
	Жакардово тъкана вложка с орнаменти:
един или два реда стилизирани дъбови клонки
(по образец)

	За горната повърхност на козирката за длъжности комисар, старши и главен инспектор

	6.
	Жакардов подбрадник:
(по образец)
	Отпред на околожката (над козирката)

	7.
	Черен ластик:

- широчина 1 см
	В задната част, като продължение на подбрадника на фуражката

	8. 
	Малки метални копчета:
(тип МВР)
	За захващане на подбрадника и ластика – от двете страни на фуражката

	9.
	Метална кокарда:
(по образец)
	Над подбрадника

	  10.
	Дънце от изкуствена кожа
	От вътрешна страна на дъното на фуражката

	11.
	Потник от естествена свинска фодра
	За потна лента отвътре на фуражката

	12.
	Черна полиестерна лента:

- широчина 2,5 см
	От вътрешната страна в основата на околожката на дамска шапка 

	13.
	Бял полиестерен ширит:
- широчина 1 см
	За обточване на отвора на чохъла отвътре

	14.
	Конци индустриални шевни:

- в тон с основната тъкан
	Съединителни, почистващи и лицеви шевове

	15.
	Лента маркировъчна със знаци за въздействие:
- 1 брой


	За означение на размер състав, знаци за третиране и въздействие, име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.




3.1.3. Методи за контрол и изпитване
3.1.3.1. Моделът на фуражките и дамските шапки се контролира за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.3.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 3.1.1., се извършва с помощта на метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

3.1.3.3. Вложените в изработването материали и цветове  се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 3.

3.1.3.4. Физико – механичните и химичните показатели на материалите от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Таблица 4 – Методи на изпитване

	Наименование на характеристиката
	Метод на изпитване 

	1. Количествен състав
	НЕНТП ПМС

Д.В.бр.№44/2006г.

	2. Сплитка
	БДС 12674:1975

	3. Маса на единица площ на основния плат и помощните материали


	БДС EN 12127:2000

	4. Оценка на цвета
	БДС EN 20105-А02:2001

	5.Сила до скъсване

	БДС EN ISO 13934-1:2013

	6. Изменение на размерите след химическо чистене
	БДС EN ISO 3175-2:2010

	Устойчивост на цвета на химическо чистене
	БДС EN ISO 105-D01:2010

	Устойчивост на цвета на светлина
	БДС EN ISO 105-В02:2015

	Съдържание на формалдехид

	БДС EN ISO 14184-1:2011

	рН на воден екстракт
	БДС EN ISO 3071:2008


За позовани недатирани (отменени) стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.
3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се предвиждат.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60 cm.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на: размерните показатели по т. 3.1.1. и характеристиките на материалите по т. 3.1.2.
Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез:
- Анализ (протокол от изпитване) в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя. Протокола от изпитване (оригинал със свеж печат и подпис) е с отразени в него резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация на материалите (основен плат и хастар) и с дата на издаване, следваща датата на съответната доставка от настоящата обществена поръчка.

- За всяка изпълнена заявка се вземат за анализ следните количества: до 3 бр. от всички видове фуражки (арт. 1 до арт. 12 - по избор);  до 2 бр. за всички видове дамски шапки (арт. 13 до арт. 24 – по избор) и до 2 бр. от арт. 25, в зависимост от количествата в конкретната заявка, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

- Изделията, предоставени за анализ са за сметка на изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.
- За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

- В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща на изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол и приложен към него протокола за оценка на качеството, с отразените в него несъответствия.

- При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.2. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА, ОПАКОВКАТА И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Маркировка
Етикетът на фуражките се пришива отвътре в лявата страна на околожката, а на дамските шапки отвътре на хастара в задната част на околожката и съдържа следната информация: размер, състав, знаци за третиране и въздействие, име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.

На вътрешната страна на чохъла отляво, се пришива етикет със следната информация: размер на фуражката, на който съответства, знаци за третиране и въздействие, име на фирмата изпълнител, както и месец и година на производство.
6.2. Опаковка 
Фуражките и дамските шапки се опаковат в кашони по 20 броя от един и същи размер, вид и цвят. На всеки кашон се поставя етикет със следното съдържание: вид на изделието, количество, размер и име на фирмата изпълнител.
Чохлите се опаковат по 1 брой в подходящ по размер залепващ се полиетиленов плик. На всеки плик се залепва етикет със следното съдържание: размер, име на фирмата изпълнител и годината на производство. Подреждат се в кашони по 100 броя от тези пликове, като на всеки кашон се поставя етикет със следното съдържание: вид на изделието, количество, размер и име на фирмата изпълнител.
7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя.

Всяко изделие (за фуражки и дамски шапки) се предоставя с гаранционна карта, която да е попълнена и подпечатана от изпълнителя и да съдържа следната информация: 
* Име на Изпълнителя;

* Вид на изделието;

* Дата на доставка на изделието;

* Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

* Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

* Гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя;

* Съществени характеристики;

* Знаци за третиране и въздействие;

* Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение.  
7.1. Рекламации

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията.

Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на изпълнителя.

Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.
8.ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Доказва се с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 или еквивалент (за всички цветове в един документ) на основния плат, хастара и образците (готовите изделия) от участника или от производителя (само ако участникът не е производител), удостоверяваща, че материалите и образците (готовите изделия) отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят (за всички цветове в един документ): основен плат и хастар издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.3. Сертификат за качество (за всички цветове в един документ) на основен плат и хастар, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.4. Протоколи от изпитване за всички цветове на основния плат, хастара и образците (готовите изделия). Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ), с отразени в тях резултати по всички характеристики (включително всички цветове на основния плат и хастара), посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
8.5. В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри от основния плат и хастара - по 1 линеен метър от всички цветове, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Също така в деня и часа на подаване на офертите следва да представят и по 1 /един/ брой образци (готови изделия) от артикули 1, 6, 11, 20 и 25 в размер 58. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно техническата спецификация, със следната информация: състав, размер, име на участника в процедурата, знаци за третиране и въздействие (пране, гладене, сушене, химическо чистене и избелване).
- Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

- Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

- Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.
8.6. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.7. За производителя на основния плат да се представи сертификат (заверени копия) за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката (еднакъв или сходен предмет се счита доставката на текстилни изделия).

8.8. Декларация от страна на участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.9. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителя не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри технически характеристики, от тези на възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към обществената поръчка.
8.10. Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата, съгласно изискванията на възложителя, като изпълнява следните изисквания:

8.10.1. Срокът за изпълнение на поръчката предложен от участника не може да надвишава този, посочен в документацията за участие;

8.10.2. Срок за валидност на офертата – 3 месеца;

8.10.3. Срокът на валидност на офертата предложен от участника не може да бъде по-малък от този, посочен в документацията за участие.
8.11. Всички копия на документи, които се представят, за които не се изисква изрично в документацията да са представени в оригинал или в заверени копия на оригинали, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, печат (в приложимите случаи) на участника и подпис на лице, което го представлява. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника оригиналите.

8.12. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са в срока на тяхната валидност

8.13. Несъответствието с техническата спецификация и всички останали изисквания, посочени от Възложителя е основание за отстраняване на участниците от по-нататъшно участие в процедурата.
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